Q/CR

中国铁路总公司企业标准

P                                 Q/CR XXXX—201X

铁路隧道湿喷混凝土施工规程

（Specification for Wet-spray Concrete Construction of Railway Tunnel）

（征求意见稿）

201X—XX—XX  发布                                  201X—XX—XX  实施

中国铁路总公司发布

中国铁路总公司企业标准

铁路隧道湿喷混凝土施工规程

（Specification for Wet-spray Concrete Construction of Railway Tunnel）

Q/CR XXXX—201X

主编单位：武九铁路客运专线湖北有限责任公司

批准部门：中国铁路总公司

实施日期：201X年XX月XX日

中国铁道出版社

201X年·北京

前    言

本规程是根据《中国铁路总公司关于印发2018年铁路工程建设标准编制计划的通知》铁总建设函〔2018〕180号文的要求编制而成。

本规程编制过程中，系统总结了国内外近年来铁路隧道湿喷混凝土施工经验，吸纳了郑万高铁、蒙华铁路、黔张常铁路、玉磨铁路等线路的试验研究成果，借鉴了国内有关标准及规定，在广泛征求意见的基础上，经反复审查定稿，进一步提升了规程的科学性和技术经济合理性。

本规范共分9章，主要包括总则、术语和符号、基本规定、原材料、湿喷混凝土配合比设计及性能、湿喷混凝土的制备与运输、喷射作业与养护、安全环保措施和质量检查，另有6个附录。

本规程规定的主要内容如下：

- 明确了铁路隧道湿喷混凝土施工工艺流程。

- 提出了喷射前应进行工艺性试验，并明确工艺性试验内容。

- 增加了湿喷混凝土施工作业内容和控制指标参数。

- 增加了湿喷纤维混凝土的制备工艺。

- 优化了铁路隧道湿喷混凝土施工机械化配置方案和原则，提高了湿喷混凝土制备效率。

- 规范了铁路隧道湿喷混凝土各工序的质量控制标准。

本规程系首次编制。希望各单位在执行过程中，结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现有需要修改和补充之处，请及时将意见及有关资料寄交武九铁路客运专线湖北有限责任公司（湖北省武汉市江夏区文化大道399号联投大厦18楼，邮政编码：430200），并抄送中国铁路经济规划研究院（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮编100038），供今后修订时参考。

本规范由中国铁路总公司建设管理部负责解释。

本规范主编单位：武九铁路客运专线湖北有限责任公司。

参编单位：中国铁路经济规划研究院有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中国铁建重工集团有限公司。

技术总负责人：

主要起草人员：

主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3 基本规定	4

3.1  一般规定	4

3.2  建设管理要求	4

3.3  四化要求	5

4  原材料	6

4.1  胶凝材料	6

4.2  骨料	8

4.3 外加剂	11

4.4  纤维	14

4.5 拌和水	15

5  湿喷混凝土配合比设计及性能	16

5.1  一般规定	16

5.2  湿喷混凝土性能	16

5.3  湿喷混凝土配合比设计	17

5.4  配合比试配、试喷、调整与确定	19

5.5  高强喷射混凝土	19

6  湿喷混凝土的制备与运输	21

6.1  一般规定	21

6.2  湿喷混凝土制备	21

6.3  湿喷混凝土运输	22

7  喷射作业与养护	23

7.1  一般规定	23

7.2  喷射设备	23

7.3  喷射工艺流程	24

7.4  施工准备	25

7.5  喷射作业	25

7.6  质量控制	26

7.7  养护	27

8 安全环保措施	28

8.1  安全技术	28

8.2  环保要求	29

8.3  减少湿喷混凝土回弹措施	29

9  质量检查	30

9.1  一般规定	30

9.2  质量检查流程和方法	31

9.3  质量检查标准	31

附录A 掺速凝剂的净浆凝结时间试验	34

附录B 湿喷混凝土强度检查试件制作方法	36

附录C 湿喷混凝土抗压强度试验	37

附录D 湿喷混凝土能量吸收等级试验	38

附录E 湿喷混凝土回弹率试验	41

附录F 射钉法试验	42

本规程用词说明	46

本规程引用规范清单	47

《铁路隧道湿喷混凝土施工规程》条文说明	48

1  总    则

- 为规范铁路隧道湿喷混凝土施工，做到安全适用、经济合理、技术先进，保证工程质量，制定本规程。

- 本规程适用于采用湿喷混凝土工艺的新建、改扩建铁路隧道工程施工。

- 铁路混凝土工程施工应.真执行国家法律法规及相关技术标准，严格按照设计文件施工，满足工程结构安全性、耐久性及功能要求。

- 铁路隧道湿喷混凝土应严格按设计要求施工，并加强施工工序管理。

- 铁路隧道湿喷混凝土施工、检测应积极采用新技术、新材料、新设备和新工艺。

- 铁路隧道湿喷混凝土施工应积极采用先进机械设备的数据采集功能进行信息化施工。

- 铁路隧道湿喷混凝土施工应遵守国家、地方有关环境保护、水土保持等方面的法律法规，并重视湿喷混凝土对生态环境和水资源的影响。

- 铁路隧道湿喷混凝土施工除应符合本规程外，尚应符合现行国家、行业有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术  语

- 湿喷混凝土 Wet-spray concrete

将水泥、粗细骨料、水及外加剂等材料按特定配合比均匀拌和，送入喷射设备，并在喷嘴处添加速凝剂，通过压缩空气动力将拌和物喷射到受喷面而形成的混凝土。

- 喷射纤维混凝土  fibers reinforced sprayed concrete

混凝土拌合物由胶凝材料、骨料、纤维等组成的喷射混凝土。

- 高强喷射混凝土  high strength sprayed concrete

强度等级不低于C40的喷射混凝土。

- 喷射回弹率  rebound ratio of spraying

喷射时，喷嘴喷出未粘结在受喷面上的溅落拌和物与总喷出拌和物的质量百分比。

- 低碱速凝剂 low-alkali accelerator

总碱含量大于1.0%且不大于5.0%的速凝剂，以Na2O当量计。

- 无碱速凝剂  alkali-free accelerator

总碱含量不大于1.0%的速凝剂，以Na2O当量计。

- 混凝土湿喷机  concrete spraying machine

将按一定比例拌和的混凝土拌和物通过喷射臂喷射至受喷面，并形成喷射混凝土支护层的机械设备。

2.2  符  号

——喷射混凝土配制强度值（MPa）。

——喷射混凝土立方体抗压强度标准值（MPa）。

σ——混凝土强度标准差（MPa）。

——混凝土水胶比计算公式中的回归系数。

——混凝土密实性系数 。

——速凝剂强度影响系数。

——胶凝材料28d胶砂抗压强度（MPa）。

La——测区测钉射入深度平均值。

Li——第i个测点的射入深度。

3 基本规定

3.1  一般规定

- 铁路隧道湿喷混凝土应建立健全质量保证、安全生产、环境保护管理体系及职业健康管理制度，对工程施工质量、安全、环保及职业健康进行全过程控制。

- 湿喷混凝土施工前应编制施工作业指导书，明确施工作业标准和工艺、安全要求。

3.2  建设管理要求

- 铁路隧道湿喷混凝土施工管理流程图见图3.2.1所示。

图3.2.1  铁路隧道湿喷混凝土施工管理流程图

- 建设单位应对湿喷混凝土施工进行监督检查工作。

- 设计单位应根据地勘资料、超前地质预报和隧道开挖揭示的地质变化情况，及时调整湿喷混凝土设计参数。

- 监理单位应重点做好以下工作：

1 对湿喷混凝土机械设备、所用各类材料进行进场验收、现场抽检和验收。

2对施工单位上报的湿喷混凝土施工工艺试验大纲、作业指导书进行审批。

3  对湿喷混凝土施工工艺试验、湿喷混凝土结构施工过程、实体质量检测等进行现场监理。

- 施工单位应重点做好以下工作：

1结合设计要求和工程特点，配备湿喷混凝土专用机械设备。

2编制隧道湿喷混凝土施工工艺试验大纲、作业指导书，进行工艺试验和施工作业指导书修订。

3组织专业班组进行施工，按照内部质量控制体系确保湿喷混凝土施工工序质量受控。

4对湿喷混凝土各类材料进行进场检验，对湿喷混凝土成型结构进行自检。

3.3  四化要求

- 铁路隧道湿喷混凝土施工应推行机械化作业，实现信息化管理，根据工程特点和现场情况，配备湿喷混凝专用设备，提高施工质量水平。

- 隧道湿喷混凝土拌和物应采用自动化混凝土搅拌站集中生产，推行机械化、工厂化作业和信息化管理，实现混凝土拌和、喷射过程的可追溯性和质量的稳定性。

- 隧道湿喷混凝土应组建专业化的施工队伍，推行专业化施工。

- 铁路隧道湿喷混凝土施工宜采用信息化手段进行施工管理，实现施工质量可追溯，隐蔽工程可视化的目标。

# 4  原材料

4.1  胶凝材料

- 配制湿喷混凝土宜采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，其性能应符合表4.1.1-1～表4.1.1-2的规定。其他品种水泥的性能应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。检验方法和检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。用于永久性结构湿喷混凝土的水泥强度等级不应低于42.5级。

表4.1.1-1  水泥的性能

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比表面积 | 300～350m2/kg | 按GB/T8074检验 |
| 2 | 凝结时间 | 初凝≥45min，终凝≤600min （硅酸盐水泥终凝≤390min） | 按GB/T1346检验 |
| 3 | 安定性 | 沸煮法合格 | 按GB/T1346检验 |
| 4 | 强度 | 符合表4.1.1-2表的规定 | 按GB/T17671检验 |
| 5 | 烧失量 | ≤5.0%（P·O）；≤3.5%（P·Ⅱ）； ≤3.0%（P·Ⅰ） | 按GB/T176检验 |
| 6 | 游离CaO含量 | ≤1.0% | 按GB/T176检验 |
| 7 | MgO含量 | ≤5.0% | 按GB/T176检验 |
| 8 | SO3含量 | ≤3.5% | 按GB/T176检验 |
| 9 | Cl-含量 | ≤0.06% | 按GB/T176检验 |
| 10 | 碱含量 | ≤0.80% | 按GB/T176检验 |
| 11 | 助磨剂种类及掺量 | 符合GB175-2007第5.2条规定 | 检查产品质量证明文件 |
| 12 | 石膏种类及掺量 | 符合GB175-2007第5.2条规定 |  |
| 13 | 混合材种类及掺量 | 符合GB175-2007第5.2条规定 |  |
| 14 | 熟料中的C3A含量 | ≤8% | 按GB/T21372相关 规定检验 |

注：1当骨料具有碱—硅酸反应活性时，水泥的碱含量不应超过0.60%。≥C40的湿喷混凝土用水泥的碱含量不宜超过0.60%。

2在氯盐环境条件下，混凝土宜采用低Cl-含量的水泥，不宜使用抗硫酸盐硅酸盐水泥。

3在硫酸盐化学侵蚀环境条件下，混凝土应采用低C3A含量的水泥，且胶凝材料的抗蚀系数（56d）不得小于0.80。胶凝材料抗蚀系数按《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424附录检验。

4湿喷混凝土有特殊要求，必要时可采用特种水泥，并满足相关规范要求。

表4.1.1-2  硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的强度要求

| 品种 | 强度等级 | 抗压强度（MPa） |  | 抗折强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 62.5 | ≥28.0 | ≥62.5 | ≥5.0 | ≥8.0 |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |

- 矿物掺合料应选用能改善混凝土性能且品质稳定的产品，宜为粉煤灰、矿渣粉、硅灰或几种复配而成的复合矿物掺合料。矿物掺合料的性能应符合表4.1.2-1～表4.1.2-3的规定。检验方法和检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。使用其他新型掺合料时，必须对混凝土的性能进行试验研究，经建设单位评审后方可使用。

表4.1.2-1  粉煤灰的性能

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |
| 1 | 细度 （45μm方孔筛筛余） |  | ≤12.0% | ≤30.0% | 按GB1596检验 |
| 2 | 需水量比 |  | ≤95% | ≤105% | 按GB1596检验 |
| 3 | 烧失量 |  | ≤5.0% | ≤8.0% | 按GB/T176检验 |
| 4 | 氯离子含量 |  | ≤0.02% |  | 按GB/T176检验 |
| 5 | 含水量 |  | ≤1.0% |  | 按GB1596检验 |
| 6 | 三氧化硫含量 |  | ≤3.0% |  | 按GB/T176检验 |
| 7 | 半水亚硫酸钙含量a |  | ≤3.0% |  | 按GB/T 5484检验 |
| 8 | 氧化钙含量 |  | ≤10% |  | 按GB/T176检验 |
| 9 | 游离氧化钙含量 |  | ≤1.0% |  | 按GB/T176检验 |
| 10 | 二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总含量 |  | ≥70% |  | 按GB/T176检验 |
| 11 | 密度 |  | ≤2.6 g/cm3 |  | 按GB/T 208检验 |
| 12 | 活性指数 | 28 d | ≥70% |  | 按GB1596检验 |
| 13 | 碱含量 |  | * |  | 按GB/T176检验 |

注：1当混凝土结构所处的环境为严重冻融破坏环境时，宜采用烧失量不大于3.0%的粉煤灰。

2当采用干法或半干法脱硫工艺排出的粉煤灰时，应检测半水亚硫酸钙（CaSO3·1/2H2O）含量。

3“*”碱含量值用于计算混凝土的总碱含量。

表4.1.2-2  磨细矿渣粉的性能

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S75 | S95 | S105 |  |
| 1 | 密度 |  | ≥2.8 g/cm3 |  |  | 按GB/T208检验 |
| 2 | 比表面积 |  | ≥300 m2/kg | ≥400 m2/kg | ≥500 m2/kg | 按GB/T8074检验 |
| 3 | 流动度比 |  | ≥95% |  |  | 按GB/T18046检验 |
| 4 | 烧失量 |  | ≤1.0% |  |  | 按GB/T18046检验 |
| 5 | 氧化镁含量 |  | ≤14.0% |  |  | 按GB/T176检验 |
| 6 | 三氧化硫含量 |  | ≤4.0% |  |  | 按GB/T176检验 |
| 7 | 氯离子含量 |  | ≤0.06% |  |  | 按GB/T176检验 |
| 8 | 含水量 |  | ≤1.0% |  |  | 按GB/T18046检验 |
| 9 | 活性指数 | 7 d | ≥55% | ≥70% | ≥95% | 按GB/T18046检验 |
|  |  | 28 d | ≥75% | ≥95% | ≥105% | 按GB/T18046检验 |
| 10 | 碱含量 |  | * |  |  | 按GB/T176检验 |

注：“*”碱含量值用于计算混凝土中总碱含量。

表4.1.2-3  硅灰的性能

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧失量 | ≤4.0% | 按GB/T176检验 |
| 2 | 比表面积 | ≥18000 m2/kg | 按GB/T18736检验 |
| 3 | 需水量比 | ≤125% | 按GB/T18736检验 |
| 4 | 28d活性指数 | ≥85% | 按GB/T18736检验 |
| 5 | 氯离子含量 | ≤0.02% | 按GB/T176检验 |
| 6 | 二氧化硅含量 | ≥85% | 按GB/T176检验 |
| 7 | 含水量 | ≤3.0% | 按GB1596检验 |
| 8 | 碱含量 | ≤1.5% | 按GB/T176检验 |
| 9 | 三氧化硫含量 | * | 按GB/T176检验 |

注：1硅灰掺量一般不超过胶凝材料总量的8%，且宜与其它矿物掺和料复合使用。

2“*”三氧化硫含量值用于计算混凝土中总三氧化硫含量。

4.2  骨料

- 细骨料应符合下列规定：

1应选用级配合理、质地坚硬、吸水率低、空隙率小的天然中、粗河砂，也可选用专门机组生产的人工砂，不得使用海砂。湿喷混凝土所用细骨料细度模数应大于2.5。高强喷射混凝土细骨料细度模数宜为2.6～3.2。

2细骨料的颗粒级配应符合表4.2.1-1的规定。

表4.2.1-1  细骨料的颗粒级配范围

| 累计筛余，% 级配区 公称粒径，mm |  | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 |  | 10～0 | 10～0 | 10～0 |
| 2.50 |  | 35～5 | 25～0 | 15～0 |
| 1.25 |  | 65～35 | 50～10 | 25～0 |
| 0.63 |  | 85～71 | 70～41 | 40～16 |
| 0.315 |  | 95～80 | 92～70 | 85～55 |
| 0.160 | 天然河砂 | 100～90 | 100～90 | 100～90 |
|  | 机制砂 | 97～85 | 94～80 | 94～75 |

注：1 除5.00 mm和0.63 mm筛档外，细骨料的实际颗粒级配与上表所列的累计筛余百分率相比允许稍有超出分界线，但超出总量不应大于5%。

2 细骨料中粒径大于5mm的颗粒含量不宜大于5%，否则应在混凝土试配时将超出限量部分计入粗骨料。

3细骨料的其他性能应符合表4.2.1-2的规定。

表4.2.1-2  细骨料的性能

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＜C30 | C30～C35 | ≥C40 |  |
| 1 | 含泥量 |  | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤2.5% | 按GB/T14684检验 |
| 2 | 泥块含量 |  | ≤0.5% |  |  | 按GB/T14684检验 |
| 3 | 云母含量 |  | ≤0.5% |  |  | 按GB/T14684检验 |
| 4 | 轻物质含量 |  | ≤0.5% |  |  | 按GB/T14684检验 |
| 5 | 有机物含量 |  | 浅于标准色 |  |  | 按GB/T14684检验 |
| 6 | 压碎指标（机制砂） |  | ≤25% |  |  | 按GB/T14684检验 |
| 7 | 石粉含量 （机制砂） | MB＜0.5 g/kg | ≤15.0% |  |  | 按GB/T14684检验 |
|  |  | 0.5 g/kg≤MB＜1.40 g/kg | ≤10.0% | ≤7.0% | ≤5.0% | 按GB/T14684检验 |
|  |  | MB≥1.40 g/kg | ≤5.0% | ≤3.0% | ≤1.0% | 按GB/T14684检验 |
| 8 | 吸水率 |  | ≤2.0% |  |  | 按GB/T14684检验 |
| 9 | 坚固性 |  | ≤8% |  |  | 按GB/T14684检验 |
| 10 | 硫化物及硫酸盐含量 （以SO3计） |  | ≤0.5% |  |  | 按GB/T14684检验 |
| 11 | 氯化物含量（以Cl- 计） |  | ≤0.02% |  |  | 按GB/T14684检验 |

注：1 冻融破坏环境下，细骨料的含泥量应不大于2.0%。

2 当砂中含有颗粒状的硫酸盐或硫化物杂质时，应进行专门检验，确认能满足混凝土耐久性要求时，方能采用。

4细骨料的检验方法和检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

5 细骨料的碱活性应按《铁路混凝土》TB/T 3275先对骨料的矿物组成和碱活性矿物类型进行鉴别和相关试验。碱活性应可采用快速砂浆棒膨胀率进行检验，细骨料的快速砂浆棒膨胀率应小于0.30%。

- 粗骨料应符合下列规定：

1 粗骨料应选用粒形良好、质地坚固、线胀系数小的洁净碎石，普通部位或设计无特殊要求的C40以下混凝土也可采用卵石。湿喷混凝土所用粗骨料最大粒径不宜大于16mm，钢纤维湿喷混凝土粗骨料最大粒径不宜大于10mm。

2粗骨料的颗粒级配应符合表4.2.2-1的规定。

表4.2.2-1  粗骨料的颗粒级配

| 公称粒径（mm） | 累积筛余，按质量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筛孔边长尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53 |
| 5～10 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | － | － | － | － | － |
| 5～16 | 95～100 | 85～100 | 30～60 | 0～10 | 0 | － | － | － | － |
| 5～20 | 95～100 | 90～100 | 40～80 | － | 0～10 | 0 | － | － | － |

3 粗骨料的压碎指标值应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-2  粗骨料的压碎指标值（%）

| 混凝土 强度等级 | ＜C30 |  |  | ≥C30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩石种类 | 沉积岩 | 变质岩或深成的火成岩 | 喷出的火成岩 | 沉积岩 | 变质岩或深成的火成岩 | 喷出的火成岩 |
| 碎石 | ≤16 | ≤20 | ≤30 | ≤10 | ≤12 | ≤13 |
| 卵石 | ≤16 |  |  | ≤12 |  |  |

注：沉积岩（水成岩）包括石灰岩、砂岩等，变质岩包括片麻岩、石英岩等，深成的火成岩包括花岗岩、正长岩、闪长岩和橄榄岩等，火成岩包括玄武岩和辉绿岩等。

4粗骨料的碱活性应先按《铁路混凝土》TB/T 3275对骨料的矿物组成和碱活性矿物类型进行鉴别和相关试验。碱活性可采用快速砂浆棒膨胀率进行检验，粗骨料的快速砂浆棒膨胀率应小于0.30%。不得使用具有碱—碳酸盐反应的粗骨料，其岩石柱膨胀率应小于0.10%。当使用碱性速凝剂时，不得使用含有活性二氧化硅的石料。

5 冻融破坏环境和干湿交替环境下，粗骨料的吸水率不应大于1%。

6粗骨料的其他性能应符合表4.2.2-3的规定。

表4.2.2-3  粗骨料的性能

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜C30 | C30～C35 | ≥C40 |  |
| 1 | 针片状颗粒总含量 | ≤10% | ≤8% | ≤5% | 按GB/T14685检验 |
| 2 | 含泥量 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.5% | 按GB/T14685检验 |
| 3 | 泥块含量 | ≤0.2% |  |  | 按GB/T14685检验 |
| 4 | 岩石抗压强度（碎石） | 大于或等于1.5倍混凝土抗压强度等级 |  |  | 按GB/T14685检验 |
| 5 | 吸水率 | ≤2.0%（冻融破坏环境下≤1.0%） |  |  | 按GB/T14685检验 |
| 6 | 紧密空隙率 | ≤40% |  |  | 按GB/T14685检验 |
| 7 | 坚固性 | ≤8% |  |  | 按GB/T14685检验 |
| 8 | 硫化物及硫酸盐含量 （以SO3计） | ≤0.5% |  |  | 按GB/T14685检验 |
| 9 | 氯化物含量（以Cl- 计） | ≤0.02% |  |  | 按TB/T 3275检验 |
| 10 | 有机物含量（卵石） | 浅于标准色 |  |  | 按GB/T14685检验 |

7粗骨料的检验方法和检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

4.3 外加剂

- 外加剂应选用能明显提高混凝土耐久性能且品质稳定的产品。外加剂与原材料或外加剂与外加剂间应具有良好的适应性，外加剂的品种和掺量应经试验确定。

- 减水剂的性能应符合表4.3.2-1的规定。减水剂的检验方法和检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。减水剂的匀质性应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定。当使用其他新型外加剂时，应事先按有关规定进行试验验证并经审定通过后方可采用。高强喷射混凝土宜选用减水率不低于25%的高性能减水剂。

表4.3.2-1减水剂的性能

| 序号 | 项目 |  |  | 技术要求 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 早强型 | 标准型 |  | 缓凝型 |  |
| 1 | 含气量 |  |  | ≤3.0% |  | 3.0%～6.0% |  | 按GB8076检验 |
|  | 含气量 经时变化量 | 1h |  | / |  | -1.5～+1.5% |  | 按GB8076检验 |
| 2 | 减水率 | 高效减水剂 |  | ≥20% |  |  |  | 按GB8076检验 |
|  |  | 高性能减水剂 |  | ≥25% |  |  |  | 按GB8076检验 |
| 3 | 泌水率比 | 高效减水剂 |  | ≤20% |  |  |  | 按GB8076检验 |
|  |  | 高性能减水剂 |  | ≤20% |  |  |  | 按GB8076检验 |
| 4 | 压力泌水率比（用于泵送混凝土时） |  |  | ≤90% |  |  |  | 按TB/T 3275 检验 |
| 5 | 硫酸钠含量 （按折固含量计） | 高效减水剂 |  | ≤10.0% |  |  |  | 按GB8077检验 |
|  |  | 高性能减水剂 |  | ≤5.0% |  |  |  | 按GB8077检验 |
| 6 | 氯离子含量（按折固含量计） |  |  | ≤0.6% |  |  |  | 按GB8077检验 |
| 7 | 碱含量（按折固含量计） |  |  | ≤10% |  |  |  | 按GB8077检验 |
| 8 | 坍落度1h经时变化量（用于配制泵送混凝土时） | 高效减水剂 |  | / | / |  | ≤60mm | 按GB8076检验 |
|  |  | 高性能减水剂 |  | / | ≤80mm |  | ≤60mm | 按GB8076检验 |
| 9 | 凝结时间差 | 高效减水剂 | 初凝 | / | -90min～+120min |  | ＞+90min | 按GB8076检验 |
|  |  |  | 终凝 | / | -90min～+120min |  | / | 按GB8076检验 |
|  |  | 高性能减水剂 | 初凝 | -90mi～+90min | -90min～+120min |  | ＞+90min | 按GB8076检验 |
|  |  |  | 终凝 | -90mi～+90min | -90min～+120min |  | / | 按GB8076检验 |
| 10 | 抗压强度比 | 高效减水剂 | 1d | / | ≥140% |  | / | 按GB8076检验 |
|  |  |  | 3d | / | ≥130% |  | / | 按GB8076检验 |
|  |  |  | 7d | / | ≥125% |  | ≥125% | 按GB8076检验 |
|  |  |  | 28d | / | ≥120% |  | ≥120% | 按GB8076检验 |
|  |  | 高性能减水剂 | 1d | ≥180% | ≥170% |  | / | 按GB8076检验 |
|  |  |  | 3d | ≥170% | ≥160% |  | / | 按GB8076检验 |
|  |  |  | 7d | ≥145% | ≥150% |  | ≥140% | 按GB8076检验 |
|  |  |  | 28d | ≥130% | ≥140% |  | ≥140% | 按GB8076检验 |
| 11 | 收缩率比 | 高效减水剂 | ≤125% |  |  |  |  | 按GB8076检验 |
|  |  | 高性能减水剂 | ≤110% |  |  |  |  | 按GB8076检验 |
| 12 | 匀质性 | 满足GB 8076要求 |  |  |  |  |  | 查质量证明文件 |

注：抽检试验用水泥宜为工程用水泥。

- 引气剂的性能应符合表4.3.3-1的规定。引气剂的检验方法和检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

表4.3.3-1  引气剂的性能

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | ≥6% | 按GB8076检验 |
| 2 | 含气量 |  | ≥3.0% | 按GB8076检验 |
| 3 | 泌水率比 |  | ≤70% | 按GB8076检验 |
| 4 | 1h含气量经时变化量 |  | -1.5%～+1.5% | 按GB8076检验 |
| 5 | 抗压强度比 | 3d | ≥95% | 按GB8076检验 |
|  |  | 7d | ≥95% | 按GB8076检验 |
|  |  | 28d | ≥90% | 按GB8076检验 |
| 6 | 凝结时间差 | 终凝 | -90min～+120min | 按GB8076检验 |
|  |  | 初凝 |  | 按GB8076检验 |
| 7 | 收缩率比 |  | ≤125% | 按GB8076检验 |
| 8 | 相对耐久性指数（200次） |  | ≥80% | 按GB8076检验 |
| 9 | 28d硬化混凝土气泡间距系数 |  | ≤300μm | 按TB/T 3275检验 |
| 10 | 氯离子含量（按折固含量计） |  | * | 按GB8077检验 |
| 11 | 碱含量（按折固含量计） |  | * | 按GB8077检验 |

注：1抽检试验用水泥宜为工程用水泥。

2“*”氯离子含量值和碱含量值用于计算混凝土的总氯离子含量和总碱含量。

- 速凝剂应采用质量稳定的产品，与水泥具有良好的适应性，其掺量通过试验确定。速凝剂的性能和检验方法和检验数量表4.3.4-1的规定。

表4.3.4-1 液体速凝剂的性能和检验要求

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 |  | 检验方法 | 检验规定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无碱速凝剂 FSA-AF | 有碱速凝剂 FSA-A |  | 质量证明文件检查 |  | 抽样试验检验 |  |  |  |
| 1 | 净浆凝结时间 | 初凝时间（min） | ≤5 |  | 按本规程附录A检验 | √ | 每品种、每厂家检查供应商提供的质量证明文件。 施工单位、监理单位均全部检查。 | √ | 下列情况之一时，检验一次： - 任何新选料源； ②使用同厂家、同品种的产品达12个月及出厂日期达12个月的产品。 施工单位试验检验；监理单位平行检验。 | √ | 同厂家、同品种、同编号的产品,每50t为一批，不足50t时按一批计。 施工单位每批抽检一次；监理单位按施工单位抽检次数的10%进行平行检验，但不少于1次。 速凝剂出厂日期达3个月。施工单位抽检一次，监理单位见证检验。 |
|  |  | 终凝时间（min） | ≤12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砂浆强度 | 1d抗压强度(MPa) | ≥7.0 |  | 按GB/T 35159-2017附录E检验 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 28d抗压强度比（%） | ≥90 | ≥70 |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 90d抗压强度保留值（%） | ≥100 | ≥70 |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 3 | 密度(g/cm3) |  | D＞1.1时，应控制在D±0.03; D≤1.1时，应控制在D±0.02 |  | 按GB 8077检验 | √ |  | √ |  |  |  |
| 4 | pH值 |  | ≥2.0，且应在产厂控制值的±1之内 |  | 按GB 8077检验 | √ |  | √ |  |  |  |
| 5 | 含固量（%） |  | S＞25时，应控制在0.95S～1.05S; S≤25时，应控制在0.90S～1.10S |  | 按GB/T 35159-2017附录A或附录B检验 | √ |  | √ |  |  |  |
| 6 | 稳定性（上清液或底部沉淀物体积）/mL |  | ≤5 |  | 按GB/T 35159-2017附录C检验 | √ |  | √ |  |  |  |
| 7 | 氯离子含量（%） |  | ≤0.1 |  | 按GB/T 8077检验 | √ |  | √ |  |  |  |
| 8 | 碱含量（按当量Na2O含量计）/% |  | 应小于生产厂控制值，其中无碱速凝剂≤1.0 |  | 按GB/T 8077检验 | √ |  | √ |  |  |  |

注：1 抽检试验用水泥宜为工程用水泥。

2速凝剂按生产厂提供的推荐检验掺量掺加，且该掺量分别在下述范围内：液体无碱速凝剂6%～9%，液体有碱速凝剂3%～5%。

3高强喷射混凝土宜采用液态无碱速凝剂。

4.4  纤维

- 纤维喷射混凝土所用纤维的品种、规格、质量应符合设计要求。

- 钢纤维不得有明显的锈蚀、油渍和其他妨碍钢纤维与水泥黏结的杂质，也不得混有妨碍水泥硬化的化学成分。

1当设计无具体要求时，钢纤维的抗拉强度宜不低于600N/mm2，直径（或等效直径）宜为0.30mm～0.80mm，长度宜为20mm～35mm，并不得大于混合料输送管内径或喷嘴内径的0.7倍，长径比为30～80。

- 合成纤维宜采用聚丙烯纤维，合成纤维应具有良好的耐酸、碱性和化学稳定性，并经改性处理，具有良好的分散性，不结团，不得有妨碍纤维与混凝土黏结的杂质，也不得混有妨碍水泥硬化的化学成分。

1当设计无具体要求时，合成纤维的抗拉强度不应低于270N/mm2，直径宜为10μm～100μm，长度宜为12mm～19mm。

- 钢纤维及合成纤维的检验方法和检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

4.5 拌和水

- 拌和用水的性能应符合表4.5 .1-1的规定。检验方法和检验数量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

表4.5.1-1 拌和水的性能

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |  |
| 1 | pH值 | ＞6.5 | ＞6.5 | 按JGJ63检验 |
| 2 | 不溶物含量 | ＜2000mg/L | ＜5000mg/L | 按JGJ63检验 |
| 3 | 可溶物含量 | ＜5000mg/L | ＜10000mg/L | 按JGJ63检验 |
| 4 | 氯化物含量 （以Cl- 计） | ＜1000mg/L | ＜3500mg/L | 按JGJ63检验 |
|  |  | ＜200mg/L（混凝土处于氯盐环境下） |  |  |
| 5 | 硫酸盐含量 （以SO42-计） | ＜2000mg/L | ＜2700mg/L | 按JGJ63检验 |
| 6 | 碱含量 | ＜1500mg/L | ＜1500mg/L | 按GB/T176检验 |
| 7 | 抗压强度比(28d) | ≥90% |  | 按JGJ63检验 |
| 8 | 凝结时间差 | ≤30min |  | 按JGJ63检验 |

注：1拌和用水可采用饮用水，不得采用未经淡化的海水。

2养护用水除不溶物、可溶物可不作要求外，其他质量要求同拌和用水。养护用水不得采用海水。

5  湿喷混凝土配合比设计及性能

5.1  一般规定

- 湿喷混凝土早期强度应符合设计要求。当设计无要求时，应符合5.2.2条规定。

- 冻融侵蚀环境、化学侵蚀环境的永久性湿喷混凝土耐久性应符合设计要求。

- 湿喷混凝土拌合物性能应满足设计和施工要求。湿喷混凝土拌合物性能试验方法应符合现行国家标准《混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080的规定。

- 大变形隧洞中的初期支护宜采用具有高韧性的喷射纤维混凝土，抗弯强度应符合设计要求。

- 湿喷混凝土配合比应根据设计使用年限、环境条件和施工工艺等，在综合考虑湿喷混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久性能要求的基础上，计算初始配合比，经试验室试配、试喷、调整得出满足喷射性能、力学性能和耐久性能的配合比。

- 湿喷混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸水泥，必要时可采用特种水泥。

5.2  湿喷混凝土性能

- 湿喷混凝土拌合物性能应符合下列规定：

1  湿喷混凝土应具有良好的黏聚性，不得离析和泌水，并应满足设计和施工要求。

2  湿喷混凝土拌和物坍落度不宜大于180mm。

3  有抗冻要求的湿喷混凝土拌和物含气量不宜小于4%。

4  湿喷混凝土氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.10%,钢纤维湿喷混凝土氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.06%。

5  湿喷混凝土中三氧化硫含量不应超过胶凝材料总量的4.0%。

- 湿喷混凝土力学性能应符合下列规定：

1  湿喷混凝土力学性能试件应进行大板喷射取样制作，制作方法应按本规程附录B执行。

2  湿喷混凝土试件应进行28d龄期抗压强度试验，抗压强度试验方法应按本规程附录C执行，强度评定按《铁路混凝土强度检验评定标准》TB10425的规定进行检验评定。

3  C25及以上湿喷混凝土1d龄期混凝土抗压强度应不低于10MPa。湿喷混凝土早期强度宜采用射钉法或无底试模方法检测,试验方法按《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426执行。

4喷射混凝土能量吸收应不小于表5.2.2-1，试验应按照本规程附录D执行。

表5.2.2-1 不同能量等级下的能量吸收值

| 能量吸收等级 | 试件中心点挠度为25mm的吸收能量吸收值（J） |
| --- | --- |
| E500 | 500 |
| E700 | 700 |
| E1000 | 1000 |

- 湿喷混凝土长期性能与耐久性能应符合设计要求，试验方法应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082执行。

5.3  湿喷混凝土配合比设计

- 湿喷混凝土的配制强度应符合下列规定：

1湿喷混凝土的配制强度宜按下式计算

(5.3.1)

式中：——喷射混凝土配制强度值（MPa）；

——喷射混凝土立方体抗压强度标准值（MPa）；

σ——混凝土强度标准差（MPa）。

2  湿喷混凝土强度标准差σ应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55确定。

- 湿喷混凝土试配的水胶比应考虑喷射工艺、速凝剂对强度的影响。在无配制经验时，湿喷混凝土试配的水胶比宜符合下列规定：

1  湿喷混凝土的水胶比宜按下式计算

(5.3.2)

式中：W/B——混凝土水胶比；

——回归系数，按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55确定；

——混凝土密实性系数，喷射混凝土密实性系数宜为1.05～1.25；

——速凝剂强度影响系数，速凝剂的强度影响系数宜为1.00～1.40；

——胶凝材料28d胶砂抗压强度（MPa）。

2普通湿喷混凝土的水胶比不大于0.50，用水量宜为180kg/m3～200kg/m3。

- 普通湿喷混凝土的胶凝材料用量不宜小于400kg/m3，钢纤维喷射混凝士的胶凝材料用量不宜小于450kg/m3，高强喷射混凝土的胶凝材料不宜小于500kg/m3。

- 湿喷混凝土中宜适量掺加粉煤灰、矿渣粉或硅灰等矿物掺合料。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时，矿物掺合料的掺量可为10%～30%,具体掺量通过试验确定。

- 湿喷混凝土配合比设计时宜采用质量法计算粗细骨料用量。湿喷混凝土的表观密度不宜低于2200kg/m3，高强喷射混凝土的表观密度不宜低于2300kg/m3。

- 湿喷混凝土配合比设计时根据拌和物性能要求可选择掺适宜的减水剂。减水剂掺量应通过试验确定。湿喷混凝土用速凝剂与水泥应进行相容性试验，根据速凝效果确定速凝剂掺量。

- 湿喷混凝土砂率宜为45%～60%。具体应通过试验确定。

- 用于湿喷混凝土的钢纤维应符合下列规定：

1  钢纤维掺量的设计应考虑到喷射时钢纤维混凝土各组分回弹率不同的影响，以喷射到岩面上的钢纤维混凝土中钢纤维的实际含量作为依据。钢纤维喷射混凝土的钢纤维实际含量不宜大于78.5kg/m3（体积率为1.0%）。最小含量可依据钢纤维的长径比参照表5.3.8-1选用。

表5.3.8-1钢纤维混凝土中钢纤维的最小实际含量要求

| 钢纤维的长径比 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小实际含量（kg/m3） | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 最小实际体际率 | 0.83 | 0.64 | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

2  钢纤维喷射混凝土的强度等级不宜低于CF30。

3钢纤维喷射混凝土的水胶比宜为0.40～0.45。

4  钢纤维喷射混凝土应采用连续级配骨料，粗骨料最大粒径不宜大于10mm，钢纤维喷射混凝土砂率不宜小于50%。

5  钢纤维喷射混凝土中宜加入矿渣粉或粉煤灰等活性掺合料。设计无要求时，矿渣粉的掺量可为水泥质量的5%～15%，粉煤灰的掺量可为水泥质量的15%～30%。具体掺量通过试验确定。

- 用于喷射混凝土的合成纤维应符合下列规定：

1合成纤维掺量应通过试验确定。在无特殊要求情况下，常用掺量为0.8kg/m3～1.2kg/m3。

2合成纤维喷射混凝土的水胶比宜为0.35～0.45。

5.4  配合比试配、试喷、调整与确定

- 在5.3计算配合比的基础上进行试配，按确定的单方混凝土原材料用量进行试拌，测试混凝土的坍落度、泌水率和含气量（需要时）等性能指标。试拌时每盘混凝土的最小搅拌量应在20L以上，且不少于搅拌机额定容量的1/3。拌合物性能不满足要求时，可适当调整胶凝材料用量、砂率和外加剂用量，直至调配出拌合物性能满足设计或本规程要求的混凝土配合比，即基准配合比。

- 根据试配结果对混凝土基准配合比的胶凝材料用量、矿物掺合料掺量、砂率和水胶比略作调整，重新按上述步骤计算并调整出3个满足设计要求或本规程要求的混凝土配合比。其中一个为基准配合比，另外两个配合比的水胶比宜较基准配合比分别增加和减少0.05，用水量应与基准配合比相同，砂率可分别增加和减少1%。按本规程5.2.2、5.2.3规定进行混凝土的力学性能、耐久性能和长期性能进行检验。

- 按上述的三个配合比进行试喷，拌合物性能、回弹率应符合施工工艺要求。不能满足喷射施工工艺要求时应进行调整，调整时应保持水胶比不变。

- 对拌合物性能、回弹率满足喷射施工要求的三个配合比进行喷大板取样和试件加工，进行力学性能、耐久性能（设计有要求时）试验。必要时，模拟施工现场进行试喷，采用钻芯取样和试件加工，进行力学性能、耐久性能（设计有要求时）试验。

- 按照工作性能优良、力学性能和耐久性满足要求、经济合理的原则，从上述试验结果满足要求的配合比中选择合适的配合比作为试验室理论配合比。

- 采用工程实际使用的原材料和搅拌方式搅拌混凝土，并测定混凝土的表观密度。根据实测混凝土拌合物的表观密度，求出校正系数并对试验室理论配合比进行校正，得到混凝土的实际理论配合比。

- 湿喷混凝土设计配合比确定后，应进行生产适应性验证。

5.5  高强喷射混凝土

- 高强喷射混凝土所用原材料除符合本规程第4章有关规定外，还应符合下列规定：

1  水泥应选用42.5或52.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

2  粗骨料宜采用5mm-10mm颗粒级配碎石，其最大粒径不宜大于16mm，含泥量不应大于0.5%，泥块含量不应大于0.2%。

3  细骨料宜采用细度模数宜为2.6～3.0，含泥量不应大于2.0%，泥块含量不应大于0.5%的河砂；也可采用专门机组生产的机制砂，具有很好的粒形，细度模数不大于3.0。

4  减水剂宜采用减水率不低于25%的高性能减水剂。

5  高强喷射混凝土应采用液体无碱速凝剂。

6  掺合料宜掺用硅灰或掺用对提高喷射混凝土强度、耐久性有显著效果的复合掺合料。

- 高强喷射混凝土配合比应经试验确定，配合比设计应符合下列规定：

1  高强喷射混凝土的坍落度不宜大于180mm。

2  水胶比不应大于0.40，胶凝材料用量不应小于500kg/m3。

3  外加剂和矿物掺合料的品种、掺量应通过试验确定，硅灰掺量不宜大于8%。

- 高强喷射混凝土应采用三个不同的配合比进行试喷，其中一个为基准配合比，另外两个配合比的水胶比宜较基准配合比分别增加和减少0.02。

6  湿喷混凝土的制备与运输

6.1  一般规定

- 原材料计量宜采用电子计量设备。计量设备的精度应符合现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）》GB／T10171的有关规定。

- 湿喷混凝土在运输过程中严禁加水。

- 混凝土拌和站应进行信息化管理，并制定质量管理制度、生产控制工艺和环境保护方案，主要操作人员应经专项培训合格，搅拌、检测设备和计量器具设置应符合要求，拌和站应经建设单位组织验收合格方可使用。

6.2  湿喷混凝土制备

- 湿喷混凝土宜采用全自动计量配料拌和站拌制，拌和站的生产能力应与湿喷混凝土单位时间最大需求量相匹配，单台搅拌主机公称容量不宜小于1m3。

- 湿喷混凝土搅拌时间应符合下列规定：

1  湿喷混凝土搅拌时间不宜小于90s。

2  钢纤维喷射混凝土的搅拌时间应通过现场匀质性试验确定，并应较普通混凝土规定的搅拌时间延长1min～2min。采用先干拌后加水的搅拌方式时，干拌时间不宜少于1.5min，总搅拌时间不宜小于3min。

3  合成纤维喷射混凝土搅拌时间宜为4min～5min，搅拌完成后随机取样，如纤维已均匀分散成单丝，则混凝土可投入使用；若仍有成束纤维则至少延长搅拌时间30s才可使用。

- 搅拌混凝土前，应测定粗、细骨料的含水率，并根据测试结果及时调整施工配合比。每工班至少抽测一次。

- 按照批准的施工配合比准确称量混凝土原材料，每一工班正式称量前，应对计量设备进行检查。水泥、矿物掺合料、外加剂和拌和用水每车（罐）称量允许偏差不应大于1%，粗、细骨料每车（罐）称量允许偏差不应大于2%。

- 混凝土搅拌投料顺序应符合下列规定：

1  搅拌时，宜先向搅拌机投入骨料、水泥和矿物掺合料，搅拌均匀后，再加入水和液体外加剂，直至搅拌均匀为止。

2  钢纤维喷射混凝土搅拌时宜优先采用将粗细骨料、水泥、纤维先干拌后加水湿拌的方法，且干拌时间不得少于1.5min；也可采用先投放粗细骨料、水泥和水，在拌和过程中分散加入纤维的方法，纤维混凝土投料顺序、搅拌方法和搅拌时间应通过现场匀质性试验确定。

3  喷射纤维混凝土的搅拌工艺应确保拌和物中纤维分布均匀，必要时采用纤维播料机使其均匀地分散到混合料中，不得成团。

- 原材料存储应符合下列规定：

1  水泥、矿物掺合料按不同厂家、品种强度等级分批存储。在储运过程中应采取防潮措施，避免受潮。储存过程中，应采取降低水泥的温度或防止水泥升温的措施。

2  粗、细骨料储料仓应具有遮雨、防晒、防水和防污染的功能。并按待检区和合格区分别存放，不同品种和规格的粗、细骨料，用隔离墙分离。

3  外加剂应采用仓库储存，冬期应采取保温措施以防止外加剂受冻或出现低温结晶现象。外加剂应按不同的生产厂家、品种单独存放，不得污染。粉状外加剂应防止受潮结块，液体外加剂应存储在密封容器中，使用前应搅拌均匀。

6.3  湿喷混凝土运输

- 湿喷混凝土运输宜采用内壁平整光滑、不吸水、不渗漏且具有搅拌功能的混凝土运输车。

- 采用混凝土搅拌运输车运送混凝土时，运输过程中宜以2r/min～4r/min的转速转动。当搅拌运输车到达浇筑现场时，应高速旋转20s～30s后再将混凝土拌和物喂入湿喷机受料斗中，运输车每天使用后应清理干净。

- 湿喷混凝土宜随拌随用，停放时间不大于30min，湿喷混凝土拌和物拌制后至喷射的最长时限不大于120min。

- 为了避免日晒、雨淋或寒冷气候对混凝土质量的影响，防止局部混凝土温度升高（夏季）或受冻（冬季），应对运输容器采取遮盖或保温隔热措施。

- 在运输过程中，应控制混凝土不离析、不分层和组成成份不发生变化，并采取措施确保混凝土拌和物性能满足施工要求。

7  喷射作业与养护

7.1  一般规定

- 铁路隧道湿喷混凝土施工应按设计要求、隧道断面、施工工法等因素，确定施工配套机械，编制作业指导书，进行工艺性试验。施工环境变化时，应再次进行工艺性试验。

- 湿喷混凝土施工宜由专业化人员进行操作。

- 湿喷混凝土应在受喷面质量验收符合要求后施工。

- 瓦斯隧道湿喷混凝土作业机械配置应符合现行《铁路瓦斯隧道技术规范》TB10120的有关规定。

7.2  喷射设备

- 湿喷混凝土设备的性能应符合下列要求：

1  混凝土湿喷机的最大喷射高度和宽度必须大于需要支护的隧道高度和宽度。

2  混凝土湿喷机的最大理论喷射方量宜根据隧道喷射混凝土施工量和施工进度要求选择，双线及以上隧道宜选用最大理论喷射方量不小于30m³/h的混凝土湿喷机，单线隧道宜选用最大理论喷射方量不小于20m³/h的混凝土湿喷机。

3  混凝土湿喷机爬坡能力不宜小于20%的坡度，履带式混凝土湿喷机最高行驶速度不宜小于3km/h，轮胎式混凝土湿喷机最高行驶速度不宜小于15km/h。

- 护坡等户外施工且需频繁转场的工况，宜选择通用底盘混凝土湿喷机进行作业，隧道内转向空间狭小、路况差的工况，宜选择自制底盘混凝土湿喷机进行作业。

- 隧道内无风管供风或用气设备较多气压不稳定的工况，宜选择自带空压机的混凝土湿喷机进行作业。

- 铁路双线及以上隧道，宜采用1台双臂混凝土湿喷机或2台单臂混凝土湿喷机进行喷射作业。

- 铁路单线隧道、斜井、支洞、泄水洞等中小断面隧道宜采用单臂混凝土湿喷机作业。

- 隧道采用大型混凝土湿喷机无法正常施工的部位，宜采用分体式喷射机组或手持式小型混凝土湿喷机作业。

- 喷射作业现场施工条件应符合以下规定：

1  掌子面供电功率应不小于混凝土湿喷机正常工作时的最大功率，湿喷机空载电压不宜低于400V，湿喷机工作时电压不宜低于370V，混凝土湿喷机距离变压器的距离不宜大于500m。

2  采用不带空压机的混凝土湿喷机作业时，外部供风的风量、风压应满足喷射设备要求。

7.3  喷射工艺流程

- 湿喷混凝土施工工艺流程见图7.3.1。

图7.3.1  湿喷混凝土施工工艺流程图

## 7.4  施工准备

- 紧前工序经验收合格后，方可进行湿喷作业。

- 作业区内应具有足够的通风和照明设备。

- 混凝土喷射前应检查开挖断面净空尺寸，清除松动岩块和虚碴。有水地段宜做好引流措施。

- 湿喷混凝土可采用埋钉法或锚杆头控制湿喷混凝土厚度。

- 湿喷前，应对机械设备、输料管路和电缆线路进行检查及试运转。

## 7.5喷射作业

- 湿喷混凝土施工前应进行试喷，混凝土性能合格后方可进行喷射作业。

- 料斗混凝土量控制应符合下列规定：

1  料斗中混凝土面应维持在搅拌轴中线以上，不宜超过料网高度。

2  料网中混凝土不宜堆满，放料应控制供料流量，及时清除超径骨料和杂物。

3  喷射作业中断时，料斗内混凝土应不少于料斗容积的2/3。

- 初喷混凝土支护工艺控制应符合下列规定：

1  湿喷混凝土应遵循仰拱、边墙、拱部的喷射顺序。

2  初喷厚度应符合《喷射混凝土应用技术规程》JGJT372的规定。

3  边墙环向分层高度宜控制在0.6m～0.9m，拱部环向分层长度宜控制在0.6m～0.9m。

4  喷嘴与受喷面喷射距离宜为2.0m。

- 锚网喷混凝土支护工艺控制应符合下列规定：

1  湿喷混凝土应遵循仰拱、边墙、拱部的喷射顺序。拱墙喷射时应遵循边墙、拱部的喷射顺序。

2  分层喷射时后一层应在前一层终凝后进行。喷射厚度控制拱部不得超过60mm，边墙不得超过80mm。

3  边墙环向分层高度宜控制0.6m～0.9m，拱部环向分层长度宜控制在0.6m～0.9m。

4  喷嘴与受喷面喷射距离宜为1.0m～2.0m。

- 钢架与锚网喷支护工艺控制应符合下列规定：

1  湿喷混凝土应遵循钢架底部、仰拱、边墙、拱部的喷射顺序。拱墙初支复喷时应遵循钢架底部、边墙、拱部的喷射顺序。仰拱初支喷射时应遵循拱脚连接板、仰拱初支喷射顺序。

2  分层喷射时后一层应在前一层终凝后进行。喷射厚度控制拱部不应超过60mm，边墙不应超过80mm。

3  喷射路线纵向轨迹长度不大于1榀钢架间距。喷浆顺序应优先喷射钢架与壁面间混凝土。

4收面厚度宜控制在60mm～80mm，喷射距离宜为2.0m。

- 喷射时，喷嘴宜采用往复喷射、S形喷射或螺旋式喷射路线；喷射角度宜采用90°。

图7.5.6  喷射路线示意图

- 喷射作业完成后应及时对设备进行检修和保养。

7.6  质量控制

- 湿喷混凝土作业区温度宜为5℃～35℃。

- 工作风压应稳定，不宜小于0.6MPa，其波动值不应大于0.01MPa。

- 湿喷混凝土坍落度不宜大于180mm。回弹率控制边墙不应大于15%，拱部不应大于25%。回弹率试验应按附录E进行。

- 湿喷混凝土回弹料应及时清除，严禁重复使用。

- 超挖部分应采用同等级混凝土喷射回填。

- 冬期施工时，应有防冻保暖措施；混凝土的入机温度不应低于5℃。

- 边仰坡湿喷混凝土前的准备工作应该符合以下要求：

1  泄水孔安装和伸缩缝预留应满足设计及规范要求。

2  泄水孔和伸缩缝宜采取保护措施。

3  混凝土喷射应该遵循从自下而上的顺序。

- 有水地段湿喷混凝土宜采取引流措施后再喷射。

- 钢纤维喷射混凝土表面宜再喷射一层普通混凝土作为保护层，其强度等级不应低于钢纤维混凝土的强度等级。保护层厚度宜不小于20mm，且应大于钢纤维长度。

- 采用钻爆法施工，湿喷混凝土紧跟开挖工作面施工时，混凝土终凝到下一循环爆破的间隔时间不应小于3h。

- 湿喷混凝土表面基层相邻两凸面间的深度和距离的比值应小于1/10。

7.7  养护

- 洒水养护时，养护环境温度不得低于5℃。

- 湿喷混凝土应及时保湿养护，混凝土终凝后养护时间不得小于5天。

- 湿喷混凝土在相对湿度达到95%以上的作业区域内可不进行养护。

- 冬期施工期间，混凝土强度未达到6MPa之前不得受冻；且用普通硅酸盐水泥制备的湿喷混凝土强度不得低于设计强度的40%。

# 8 安全环保措施

8.1  安全技术

- 湿喷混凝土施工现场临时用电应采用三级配电二级保护的方式，配线必须采用绝缘导线或电缆。

- 湿喷混凝土施工场地应平整坚实，无设备倾覆风险，工作面应有足够的照明、通风条件。

- 瓦斯隧道施工期间应实施连续通风，防止瓦斯积聚，高瓦斯区和瓦斯突出区必须使用防爆型电器设备和作业机械。

- 湿喷混凝土施工前，应确认作业区内围岩、边仰坡等稳定，无落石坍塌风险，保证施工安全。

- 根据湿喷混凝土的喷射范围划定出喷射区，除操作人员外喷射区内严禁有人，且操作人员必须佩戴好相关安全防护用具。

- 湿喷混凝土操作之前，应检查设备安全装置，发动机油位，轮胎状况和气压；电器系统、后视镜及所有可运动组件在设备动作前必须固定；喷射设备启动后，检查发动机油压、温度，制动系统压力，指示灯的工作情况。

- 湿喷混凝土施工中，应采取措施防止回弹物伤害操作人员，钢纤维喷射混凝土在搅拌操作、上料及处理回弹物时应防止扎伤。混凝土湿喷机的喂料筛网，不得任意打开，严禁将手或异物伸入喂料口。

- 喷射间隙，应关闭高压风，使喷嘴向下指向地面。

- 湿喷混凝土施工中当输料软管发生堵塞时，应反泵排空，再清理堵塞物；当发生管路堵塞或爆裂时，应依次停止混凝土、速凝剂、压缩空气的输送，喷头应由专人看护。

- 发现支护体系变形、开裂等险情时，应采取补救措施；当险情危急时，应将人员撤出危险区。

- 工作完毕应先停止供料，待机器中余料喷完后，用高压风吹净喷射管路、速凝剂管路后关闭高压风，拆卸机件清洗。

- 湿喷作业后，应对设备进行日常维护，确保下次使用时机器处于完好状态。

## 8.2  环保要求

- 湿喷混凝土施工中，污染物排放应符合国家和地方现行排放标准。

- 混凝土易飞扬材料的运输、储存应使用密闭的车辆及容器，混凝土搅拌应采取除尘措施，外加剂的运输、储存使用专用容器，存放场地应做防渗处理。

- 湿喷混凝土宜采用环保新型材料、新技术、新设备，减少对环境的污染。

- 湿喷混凝土宜采用高节能、低噪音的喷射设备，作业环境应符合国家有关规定及现行标准。

- 湿喷混凝土施工过程中，应确保施工作业面的通风效率，全断面施工时不应小于0.15m/s，台阶法或分部施工的坑道中不应小于0.25m/s，并不大于6m/s。瓦斯隧道施工通风风速不宜小于1m/s。

## 8.3  减少湿喷混凝土回弹措施

- 根据设备类型，加强配合比设计和选择，积极开展湿喷混凝土施工工艺试验，确保湿喷混凝土配合比与设备相适应，实现最优组合。

- 混凝土配合比选择合适的外加剂、掺入适量的外掺料以改善混凝土的和易性。

- 喷射角度尽量垂直于受喷面，喷射距离控制在1.0m～2.0m。

- 根据湿喷混凝土设备性能参数及环境条件，及时调整喷射风压、速凝剂掺量、喷嘴至受喷面的距离，按照采用“分段、分片、分层”的方式组织施工。

- 定期收集湿喷混凝土实耗、回弹数量并进行分析对比，制定相应的控制措施。

# 9  质量检查

9.1  一般规定

- 工程质量控制资料应齐全完整。

- 湿喷混凝土配合比、原材料质量检验应符合本规程的规定及相关规范要求。

- 湿喷混凝土钢架间距、密实性、厚度等检测方法宜采用无损检测，隧道内喷射混凝土结构，应进行净空测量。

9.2  质量检查流程和方法

- 检查工作流程图见9.2.1。

图9.2.1-1湿喷混凝土质量检测工作流程图

- 隧道湿喷混凝土的无损检测应符合下列规定：

1  检测前应收集设计参数和施工参数，对被检测体标识。在下道工序施工前，应出具雷达检测成果报告。

2  检测仪器设备宜采用地质雷达仪、检测车。

9.3  质量检查标准

- 湿喷混凝土原材料要求符合本规程第4章节规定。

- 湿喷混凝土拌制前，应测定细集料、粗集料含水率，并根据测试结果及时调整施工配合比，确定拌合用水量。

检验数量：每工作班不应少于一次。雨天或含水率有显著变化时，应增加检测次数。

检验方法：含水率试验。

- 湿喷混凝土厚度应符合设计要求。

检验数量：每循环检测不少于3处。

检验方法：观察、尺量。

- 湿喷混凝土表面质量应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

- 湿喷混凝土早期强度应符合设计要求

检验数量：工艺性试验确认。

检验方法：射钉法，具体参照附录F进行检验；

- 湿喷混凝土拌和物的坍落度应符合设计配合比要求。

检验数量：施工单位每工作班不应少于一次。

检验方法：坍落度试验。

- 湿喷混凝土强度应符合设计要求。

检验数量：每20m检测一次, 对疑义处取芯验证。

检验方法：抗压强度、现场取芯法。

- 湿喷混凝土厚度和密实性应符合设计要求。

检验数量：雷达5条线检测，对疑义处凿孔验证。

检验方法：雷达检测法、凿孔法。

- 湿喷混凝土结构净空应符合设计要求。

检验数量：3m～6m一个断面

检验方法：无棱镜断面测量。

表9.3-1铁路隧道湿喷混凝土施工质量检测

| 编号 |  | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 湿喷混凝土用原材料质量 | 按本规范第4章节 | 按GB/T 8074检验 |
|  | 2 | 湿喷混凝土配合比 | / | 试验选定 |
|  | 3 | 湿喷混凝土厚度 | 大于设计要求厚度 | 埋钉法、凿孔法 或无损检测 |
|  | 4 | 湿喷混凝土密实性 | / | 地质雷达 |
|  | 5 | 湿喷混凝土早期强度 | C25湿喷混凝土24h强度应不小于10MPa | 射钉法或无底试模检测 |
|  | 6 | 湿喷混凝土与围岩、钢架、钢筋网的结合 | 紧密贴合，背后无空洞，无杂物 | 凿孔、雷达监测 |
|  | 7 | 湿喷混凝土表面质量 | 平整、无裂缝、脱落、漏喷漏筋、空鼓，锚杆头无外漏 | 观察、敲击 |
|  | 9 | 冬期施工时作业区的气温和喷射设备的温度 | 冬期施工时，做业区气温和湿喷混凝土进入喷射设备温度均不低于5℃ | 测温 |
|  | 10 | 湿喷混凝土拌和物坍落度 | 不宜大于180mm | 现场量测 |

附录A 掺速凝剂的净浆凝结时间试验

A.0.1  试验制作应使用下列仪器

1  天平：量程1000g,分度值不大于0.1g；

2  塑料注射器：50ml；

3  秒表：分度值不小于1S；

4  净浆搅拌机：JC/T727要求

5  凝结时间测定仪：JC/T729要求

A.0.2  净浆配比

1  水泥400g±1g，用水量140ml（包括液体速凝剂所含的水量）；速凝剂按生产厂家提供的推荐检验掺量掺加。

2  进行试验时，试验时温度应保持在20±2℃，相对湿度不应低于50%，所用原材料应在试验温度下静置24h。

A.0.3  试验步骤：

1  搅拌和入模

将称量好的水、400g水泥放入搅拌锅内，启动搅拌机低速搅拌30s停止。用50ml注射器一次加入称量好的液体速凝剂，低速搅拌5s，再高速搅拌15s，搅拌结束，立即装入圆模中，用小刀插捣，轻轻振动数次，刮去多余的净浆，抹平表面。从加入液体速凝剂算起，全部操作时间不应超过50s。

图A.0.3 液体速凝剂净浆凝结时间试验操作流程图

2  凝结时间测定

按GB/T1346的方法测定初凝和终凝时间。每隔10s测试一次，直至初凝和和终凝为止，时间从加入速凝剂时算起。

A.0.4  试验结果的确定

凝结时间单位为分（min），试验结果以分：秒（min:s）形式表达。同一个试验必须进行两次测定，试验结果以两次测定值的算术平均值表示。如两次测定值的差值大于30s，则试验作废。

附录B  湿喷混凝土强度检查试件制作方法

B.0.1  试件制作应使用下列仪器设备：

搅拌机、喷射设备、模具、电子天平、铲子、抹刀等其他辅助设备。

B.0.2  湿喷混凝土性能试验的试件，除用于抗渗试验的混凝土试件可直接喷模成型外，其余试验的混凝土试件应从施工现场喷射的湿喷混凝土大板上切割或钻芯法制取。模具的最小尺寸不应小于450mm×350mm×120mm,，模具一侧边为敞开式，钢模具的厚度不宜小于5mm，胶合板模具的厚度不宜小于18mm。

B.0.3 湿喷混凝土试件的制作应符合下列步骤：

1  将模具以水平约80°夹角置于墙角或固定于墙面。

2  喷嘴与模具面的距离宜控制在1.0m～2.0m。先在模具外的边墙上喷射，待喷射稳定后，将喷头移至模具位置，由下至上逐层将模具喷满混凝土。模具上方或周边有模具需要进行喷射时，应进行遮盖，防止回弹物溅落在湿喷混凝土大板上。

3  喷射后，湿喷混凝土试件18h内不得移动，并应进行洒水养护或覆盖养护。采用贯入法进行早期强度测试时，应在湿喷混凝土终凝前用抹刀刮平混凝土表面；进行1d早期强度测试时，试件宜在龄期前2h加工。

4  养护1d后脱模。将混凝土大板移至标准养护室，标准养护7d后，根据需要的试件尺寸进行切割或钻芯。湿喷混凝土大板周边100mm范围内的混凝土不得制作试件。

B.0.4应将加工后的试件在标准条件下养护至所需龄期进行混凝土力学性能、长期性能和耐久性能试验。

附录C 湿喷混凝土抗压强度试验

C.0.1试验应使用下列仪器：

1  压力试验机，测量精度为±1%；

2  切割机；

3  磨平机或双端面磨平机；

4  钻芯机。

C.0.2 试件应在湿喷混凝土大板上切割或钻芯取得，试件的制作方法应按本附录B执行。

C.0.3  湿喷混凝土1d早期强度试验，试件宜在到达龄期前2h加工。28d抗压强度应在标准条件下养护7d后进行试件加工。

C.0.4  湿喷混凝土抗压强度的同组试件应在同一大板上切割或钻芯制取。切割法制备的试件应为边长100mm的立方体；钻芯法制备的试件应为直径和高度均为100mm的圆柱体。

C.0.5抗压强度试验应符合下列规定：

1  立方体试件尺寸的允许差值：边长不应大于±1mm，直角不应大于2°；圆柱体试件尺寸的允许差值：端面不平整度为每100mm长度不应大于0．05mm，垂直度不应大于2°。

2  试件在标准条件下养护至28d，立方体试件试验方法应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB／T 50081中抗压强度试验执行，圆柱体试件按现行行业标准《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB 10426中抗压强度试验执行，测得值即为湿喷混凝土试件的抗压强度。

3  加载方向应与大板喷射成型方向垂直。

附录D 湿喷混凝土能量吸收等级试验

D.0.1试验应使用下列仪器：

1  伺服万能试验机，也可采用承力架液压千斤顶系统加压，测量精度不应低于1.0%，并采用等速位移控制；

2  位移传感器，量程不应小于30mm，精度不应低于0.01mm;

3  荷载传感器，量程不应小于破坏荷载120%，测量精度不应低于1.0%；

4  数据采集系统，应能进行实时采集荷载与挠度的数据，采集频率不应低于1KHz；

5  钢制加载垫块，边长100mm的正方形；

6  试件支座，内边边长500mm的正方形钢框，钢框的对角误差不应大于0.5mm，起刚度应确保加载过程中不产生形变；

7  钢直尺、游标卡尺、水平仪等其他辅助量具和仪表。

D.0.2  试验应按下列步骤进行：

1  试件的尺寸为600mm×600mm×100mm，试件的尺寸误差不应大于±2mm，试件的不平度不宜大于0.5mm/600mm，当不满足要求时宜用水泥砂浆修正使之满足要求；切割后的试件应立即置于水中养护不少于3d；

2  试验应在试件标准养护至28d进行，试验过程中应保持表面湿润；

3  将钢框平放在试验台上，并调整其水平度，然后将试件置于支座上，使其水平形成简支，试件的喷射面应朝下；

4  加载垫块对试件中心进行加载，加载方向应与试件喷射方向相反。

5  启动试验机，采用等速位移控制，控制速率为1.5mm/min,试验进行至试件中心点处扰度为25mm时止。

图D .0.2四边简支板的加载方式（mm）

D.0.3试验结果处理应符合下列规定：

1  根据试验，可得到“荷载-挠度”曲线图，试件吸收的能量为“荷载-挠度”曲线中挠度从0mm至25mm所覆盖的面积；

图D.0.3-1“荷载-挠度”曲线

2根据“荷载-挠度”曲线用数值积分法获得试件的“能量-挠度”曲线

3  “能量-挠度”曲线中，试件中心点挠度为25mm时对应的值为试件能量吸收值，单位符号为J。

图D.0.3-2“能量-挠度”曲线

D.0.4湿喷混凝土能量吸收等级试验报告应包含试验仪器的型号、试件编号、试件尺寸、养护条件、试验龄期、“能量-挠度”曲线、第一次开裂荷载、最大荷载、试件中心点挠度为25mm时的能量吸收值。

附录E 湿喷混凝土回弹率试验

E.0.1  湿喷混凝土回弹率试验应使用下列仪器：

1  搅拌机，容积应大于1m3；

2  喷射设备；

3  塑料膜，面积为40m2～50m2；

4  电子秤或机械称，量程500kg～3000kg，分度值200g～1000g。

E.0.2  试验应按下列步骤进行：

1  用塑料膜在待喷面下方地面覆盖40m2～50m2的区域。

2  拌制不少于1m3混凝土拌和物，送入喷射设备，待喷射出料稳定后开始进行测试。喷嘴应与受喷面保持90°夹角，喷嘴与喷射面的距离宜1.0m～2.0m进行选择。喷射总厚度为100mm～120mm，分两层喷射，每层厚度为40mm～60mm。喷射过程需保证连续不中断，料斗里混凝土在测试开始和结束时需保持均匀一致。

3  喷射结束后，从塑料膜上收集回弹料，并进行称重。

4  回弹料与总喷出拌和物的质量百分比即为喷射回弹率。总喷出拌和物应扣除喷射稳定前喷射量。

附录F 射钉法试验

F.0.1湿喷混凝土早期强度检测要求。

1  射钉法适用于检测湿喷混凝土1d的强度。

2  采用射钉法检测时，每次检测不少于2个测区，测区面积宜控制在0.03m2～0.04m2，相邻两测区的间距不宜小于0.3m，且不宜大于2m。测区应避开蜂窝、麻面、钢筋和预埋件等。

3  测点在测区内宜均匀分布，相邻两测点的净距不宜小于30mm；测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于50mm。

4  检测环境温度应为0℃～40℃。

F.0.2试验使用的主要仪器及参数：

1  测钉射入力为1000N±8N，工作冲程为20mm±0.1mm；

2  测钉直径为3.00mm～3.50mm，精确至0.01mm，测钉长度为35.0mm～40.0mm，精确至0.1mm，测钉钉尖长度为5.0mm±0.01mm（测钉尖角度34°），测钉洛氏硬度（HRC）为62～66；

3 深度测量尺精度为0.01mm；

4  量规槽长度小于测钉长度0.5mm。

F.0.3  射钉法检测步骤：

1  检测前，应将混凝土表面打磨平整，并清除表面灰尘。

2  检测时，将射钉仪轴线与混凝土测试面垂直，用力握住把手，防止反冲。扣动扳机，使射钉仪自由释放能量。移开射钉仪，用吹风器吹净测孔，测量射入深度值，每一测区应记取7个有效射入深度值，读数精确至0.01mm。可按本附录中H.0.1填写记录。

3  在检测过程中，应随时检查测钉的磨损情况，当测钉能通过量规槽时，应更换测钉。

4  当发生下列情况之一时，将该值舍去，在其附近重新补测。

1）  测钉射入到钢筋或预埋件上时；

2） 测钉射入到骨料、蜂窝或孔隙内时；

3） 测量值的极差超过1.6mm时，剔除7个测量值中与平均值偏差最大的数据，至所剩测量值极差满足要求且不少于7个。

4）  射钉法检测应在1h内完成。

F.0.4  混凝土强度换算及推定

1  计算测区平均射入深度值时，应从该测区7个射入深度值中剔除1个最大值和1个最小值后，按下式计算平均射入深度值：

La=i=15Li5                              （F.0.4）

式中： La——测区测钉射入深度平均值，精确至0.01mm；

Li——第i个测点的射入深度。

2  根据平均射入深度值利用专用测强曲线推算测区混凝土抗压强度值，精确至0.1MPa。

3  检测报告可按本规程附录中表F.0.2填写。

表F.0.1 射钉法混凝土强度检测记录表

| 检测单位 |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 仪器设备编号 |  |  |  |  |  |
| 设计强度等级 |  |  |  |  |  | 施工日期/时间 |  |  |  |  |  |
| 龄期 |  |  |  |  |  | 检测日期/时间 |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  |  |  |  |
| 测区位置 | 测区编号 | 测点射入深度Li(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 测区换算 强度(MPa) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 平均值 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无专用测强曲线时，可参照下式计算： 回归方程为fcu,e=27.48+2.51La，式中：fcu,e—湿喷混凝土强度测定代表值（MPa），La—测钉射入深度平均值（mm）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验                           计算                        复核

表 F.0.2 射钉法混凝土强度检测报告

委托单位                                        报告编号

工程名称                                        委托编号

施工部位                                        报告日期

| 设计强度等级 | 龄期 |  | 施工日期/时间 |  | 检测日期/时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测区位置 |  | 测区平均射入深度 La(mm) |  | 强度 (MPa) | 备注 |
| 检测评定依据： |  | 检测结论： |  |  |  |

试验                  复核                批准          单位（章）

本规程用词说明

执行本规程条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

（1）表示很严格，非要这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

本规程引用规范清单

《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016

《铁路大型施工机械隧道混凝土湿喷机》TB/T 3525-2018

《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424

《喷射混凝土用速凝剂》GB/T 35159-2017

《混凝土外加剂》GB 8076-2008

《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017

《混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080

《铁路混凝土》TB/T3275

《铁路混凝土强度检验评定标准》TB10425

《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T5008

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55

《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671

《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站(楼)》 GBT 10171-2016

《铁路瓦斯隧道技术规范》TB10120

《高速铁路隧道工程施工技术规程》Q/CR 9604-2015

《铁路混凝土工程施工技术规程》Q/CR9207-2017

《铁路隧道湿喷混凝土施工规程》条文说明

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在的问题以及在执行中应注意的事项等予以说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。为了减少篇幅.只列条文号，未抄录原条文。

1.0.1  湿喷混凝土在我国铁路隧道施工中得到了广泛应用。但在目前相关标准中，湿喷混凝土仅作为其中的一个部分，没有专门的湿喷混凝土施工规程的行业标准或者国家标准指导湿喷混凝土的施工。本规程制定旨在规范铁路隧道湿喷混凝土的施工，确保铁路隧道湿喷混凝土质量。本规程主要根据我国现有的标准规范、科研成果和实践经验制定而成。

1.0.2  本条文明确了铁路隧道湿喷混凝土施工控制的主要环节。湿喷混凝土具有粉尘少、回弹低、机械化程度高、混凝土质量可控等特点，在新建、改扩建铁路隧道工程被大规模应用。由于湿喷混凝土的质量受原材料、配合比、湿喷工艺、喷射设备及施工操作人员等多方面因素影响，本规程对湿喷混凝土涉及到的以上环节做出规定。

1.0.3  本条文规定了本规程与其他标准、规程的关系。湿喷混凝土的应用涉及不同的工程类别以及相关的国家标准或行业标准。在工程应用中，本规程做出规定的，按本规程执行，未做出规定的，按国家现行相关标准执行。

2.1无特殊说明时，本规程所述喷射混凝土即指湿喷混凝土。

2.1.1  本条文主要是根据《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T372-2016和湿喷混凝土工艺特点对湿喷混凝土进行定义。

2.1.2~2.1.6  本条文主要是根据《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T372-2016进行定义。

2.1.7  本条文根据《铁路大型施工机械隧道混凝土湿喷机》TB/T 3525-2018进行定义。

3.1.1  各项管理体系的建立健全是明确建设各方在工程施工阶段的监督、管理和控制的职责，施工阶段是工程质量、安全、环保及职业健康控制的关键环节，各类项目管理目标的实现在很大程度上取决于施工阶段的全过程管理和控制，应对管理层、技术层、作业层人员实行责任登记制度，实现质量、安全、环保及职业健康责任制，并对过程中出现的各类问题有可追溯性。

3.1.2  施工单位编制隧道湿喷混凝土作业指导书时，应结合所选机械设备性能、操作说明及所选湿喷混凝土配合比的相关参数统筹考虑，纳入喷射工艺流程控制及管理过程中。

3.2.3  由于技术手段及成本制约，隧道地勘阶段的地质资料与施工期间揭示地质情况会有所差异。隧道施工期间，设计地质专业人员应深入现场，对现场实际地质情况进行核查，根据核查结果，对湿喷混凝土相关设计参数进行调整，这是国内外隧道工程施工通行做法，体现了隧道工程动态化设计与施工理念。

3.2.5为了保证隧道湿喷混凝土施工质量，在施工前很有必要开展工艺试验，目的是检验湿喷混凝土施工设备及施工工艺能否满足设计要求。工艺试验主要内容包括：湿喷机械设备参数设定、湿喷混凝土配合比与设备的适应性、喷射过程操作步骤及施工控制要点等，通过工艺试验评估和总结，及时修订施工作业指导书，为后续施工提出具有针对性的技术指导措施，保证施工工艺科学合理，确保施工质量达到设计各项指标要求。

3.3.1  隧道机械化施工、信息化管理是隧道工程施工技术发展的必然趋势，是隧道工程全面实现智能化建造的重要基础。推行机械化要重点做好提高机械化的施工程度、配置标准、作业标准三个方面的工作。为适应当前国内外建设项目施工新形势，减少对劳动人员的依赖，减轻作业人员劳动强度，加快隧道施工进度，缩短工期，保证施工质量、安全全面受控，提升装备实力，推行隧道湿喷混凝土机械化、信息化，对提升我国隧道智能化建造、施工水平意义深远。

3.3.2  湿喷混凝土拌和物集中拌和，采用自动化、信息化的强制搅拌设备，配备专业的管理和作业人员，实现工厂化生产，可有效的保证湿喷混凝土的施工质量。通过建立信息化工地试验室，有效的加强了湿喷混凝土从原材料进场、拌和物生产、运输及施工现场的全过程管理和控制，有效落实了铁路总公司颁布的《铁路混凝土拌和站机械配置技术规程》（Q/CR9223-2015）、《铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见》（工管办函〔2013〕283号）、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》（工管办函〔2013〕284号）、《铁路工地试验室和混凝土拌和站人员岗位资格培训考试管理办法（试行）》（工管办函〔2013〕300号）文件的相关规定。

3.3.3  专业化主要体现在湿喷混凝土拌和物生产运输、试验检测、喷射工艺等重点工序的施工和质量控制，包括专业化管理与专业化施工，两者相辅相成、缺一不可，参建各方应围绕施工工艺和技术、管理和施工人员配备、机械设备配置等生产、质量控制要素，对隧道湿喷混凝土施工实施专业化管理和专业化施工。

3.3.4  铁路隧道机械化、信息化施工需坚持“先进、安全、实用、简便”的原则，统筹规划、分步实施，使两者通过现场施工实现深度融合，为隧道智能化建造提供支持，不断提升铁路建设项目管理水平。按照铁路建设信息化管理要求，建立完善的项目管理信息系统和平台，实现各类业务数据信息图形化、可视化、实时化，为参建各方协同办公、过程控制、综合分析等提供互联互通、资源共享。以现代互联网互通技术、电子信息设备、智能化分析软件等信息技术、智能分析手段为载体，实现隧道湿喷混凝土施工过程的有效监控和管理。

4.1.1  硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥与速凝剂的适应性好，掺速凝剂后能速凝、快硬、后期强度较高，推荐优先选用。因喷射混凝土使用环境较为复杂，因此在特殊环境条件下可以使用特种水泥。此外，由于喷射混凝土强度受到原材料和喷射作业的影响，强度波动较大，为更好的保证喷射混凝土质量，用于永久性结构时水泥强度等级不应低于42.5级。

铁路混凝土中掺和料多为粉煤灰和矿渣粉，为了使混凝土中矿渣粉与粉煤灰添加总量可控，所用水泥中的混合材宜为矿渣粉或粉煤灰。水泥颗粒过细，水泥熟料中C3A含量过高，水泥的水化速度过快，水化热集中释放，导致混凝土收缩增大、抗裂性降低，对混凝土耐久性不利。因此，应该对水泥的比表面积及C3A含量加以限制。《通用硅酸盐水泥》GB 175中用比表面积来评价普通硅酸水泥的细度，规定了最小比表面积，本标准对硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥比表面积的上限进行限制，规定为不大于350m2/kg。水泥中的碱含量过高不仅容易引发混凝土的碱—骨料反应，而且增加混凝土的开裂倾向，不宜采用碱含量过高的水泥。

4.1.2  基于技术可行性和经济性，铁路混凝土工程中所用的掺和料以矿渣粉、粉煤灰为主，也可使用硅灰。在一些特殊场合，必须使用新型矿物掺和料，如煅烧高岭土、沸石粉、碳酸盐类掺和料或硅质掺和料时，应由试验证明加入这些掺和料混凝土的耐久性满足要求，并要通过试验论证方可使用。

采用烧失量大的粉煤灰配制的混凝土工作性差（坍落度损失大、不易捣实）、强度效应差（波特兰效应降低）以及耐久性差（封孔固化和致密效应降低）。因此，对粉煤灰的烧失量应予重点控制。粉煤灰中未燃烧颗粒对外加剂具有很大的吸附作用，尤其对引气剂，冻融环境下应严格控制粉煤灰中的烧失量，冻融破坏环境下混凝土所用粉煤灰烧失量不宜大于3.0%。硫酸根离子、CaO与C3A会生成钙矾石，钙矾石体积膨胀会导致混凝土的破坏，铁路混凝土应选择低钙粉煤灰。

矿渣粉越细，活性越高，其收缩也随之增加。磨细矿渣粉时，如果掺有石灰石粉，应当说明其掺量。矿渣粉性能参照了《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017的要求。

在水灰比不变的情况下，掺入硅灰可明显提高混凝土的强度、抗化学腐蚀性和耐磨性，但由于硅灰活性高，不利于减少温度变形，并且增大混凝土自收缩，因此，当有特殊需要需使用硅灰时，宜与其他矿物掺和料同时掺用，且其掺量不宜过大，一般不超过胶凝材料的8%。

在低于5℃、有硫酸盐存在并与水接触的环境中，碳酸钙可生成没有强度的膏状水化碳硫硅酸钙（硅灰石膏）。在硫酸盐侵蚀环境下，不得使用石灰石粉作为掺和料。

4.2.1  本条规定细骨料宜选用细度模数应大于2.5，高强喷射混凝土细骨料细度模数宜为2.6～3.2，是为了保证混凝土喷射效果和强度，减少喷射混凝土回弹率及混凝土硬化后的收缩。

采用专门机组生产的人工砂，具有很好的粒形，且因在磨制前已被清洗，故其含泥量较低，可以用来配制高性能混凝土。山砂是由开挖山体浅层风化岩经筛选而得，含泥量高、风化严重，故不提倡使用。海砂中的有害物氯离子虽然可用淡水冲洗除去，但目前冲洗成本高，质量控制困难，因此，本标准中规定不得使用。

人工砂中的石粉不同于黏土、泥块，适量石粉在混凝土中有调整和易性、显著增强喷射效率、提高喷射混凝土韧性的有利作用。本标准对机制砂主要参考国家现行标准《建设用砂》GB/T14684-2011并在大量施工实践的基础上,通过＜C30、C30～C35、≥C40三个等级来控制石粉含量和其他技术指标，在满足质量要求的前提下，兼顾喷射混凝土可施工性，更有利于机制砂的推广使用。

水、混凝土中的碱、活性骨料是发生碱—骨料反应的三个必要条件。为预防混凝土发生碱—骨料反应，处于潮湿环境中的混凝土结构应尽量采用砂浆棒或岩石柱膨胀率小于0.10%的非碱活性骨料。

4.2.2  粗骨料的粒形和级配对混合料在管内的顺利输送、混凝土的密实性、经济性及回弹率都有重要影响，因此应使用球形且级配良好的粗骨料。目前喷射作业使用的多为φ50的喷射管，按骨料最大粒径不宜超过管径的1/3的喷射工艺需要，同时考虑减少回弹率，骨料最大粒径不宜大于16mm。在特殊条件下，采用特种工装设备并经工艺试验确定后，骨料最大粒径可不受此限制。但有特殊要求、使用钢纤维或短纤维喷射混凝土的粗骨料最大公称粒径不宜大于10mm。

采用反击式、锤式破碎机生产骨料，可以获取更多球形粒形的骨料产品。用这种骨料配制的混凝土，其工作性可以得到进一步的改善，因而是骨料生产工艺改进的一个方向。

4.3.1～4.3.2  掺减水剂是制备高性能喷射混凝土的关键技术之一。掺加减水剂的作用，一是减少用水量来提高混凝土的耐久性，二是混凝土可获得良好的黏聚性和施工性能以满足现场施工需要。因此，减水剂的性能品质与工程原材料相适应是成功配制高性能混凝土的基本条件。

为了能够制备出满足设计要求的混凝土，现场所用减水剂必须根据现场水泥、掺和料、骨料等进行调整。针对铁路混凝土现场情况以及减水剂自身的性能特点，减水剂的抽检原则与抽检项目，抽检原则为：减水剂抽检时应与工程用水泥、掺和料、骨料等原材料同时抽检，并按工程配合比进行检验。抽检项目为减水剂的耐久性指标（硫酸钠、氯离子、碱含量）以及掺减水剂混凝土的工作性能指标（坍落度及坍落度经时变化量、含气量及含气量经时变化量、泌水率、压力泌水率、凝结时间等）。

4.3.3  提高混凝土的耐久性（或调整混凝土的工作性能），尤其是抗冻性，引气剂起到十分重要的作用。混凝土中掺入少量引气剂后，就能使每方混凝土中引入数千亿个微小气泡，使混凝土的抗冻融性能大大提高。国内外大量研究表明，混凝土中掺加引气剂后，对混凝土的工作性和匀质性有所提高。引气剂不仅能减少混凝土的用水量，降低泌水率，更重要的是混凝土引气后，水在拌和物中的悬浮状态更加稳定，因而可以改善骨料底部浆体泌水、沉陷等不良现象。因此适量引气是配制抗冻高性能混凝土的重要手段之一。引气剂所引气泡的直径及稳定性对混凝土的性能影响很大，因此，选择引气剂时，要检测引气混凝土的气泡间距系数，研究表明，当混凝土中气泡间距系数小于300μm时，混凝土抗冻性较高。引气剂的掺量一般为减水剂掺量的1%左右，掺量小，现场直接掺入时较难计量，针对这一情况，可对引气剂进行稀释，如按1：99（引气剂：水）比例进行稀释后再掺入。

4.3.4  速凝剂的使用效果和最佳掺量除与其本身的性能有关外，还受水泥品种、强度等级、新鲜程度、施工温度和混凝土水灰比的影响。因此，使用速凝剂前，应进行与水泥相容性和速凝效果的检验。检验的主要项目为水泥净浆掺入速凝剂后的初、终凝时间，硬化砂浆的1d抗压强度和28d抗压强度比。液体速凝剂的性能和检验参照了《喷射混凝土用速凝剂》GB/T35159-2017的相关要求

本次标准修订了速凝剂抽检试验原则：使用工程用水泥进行检验，能更准确判断速凝剂的质量优劣和施工适用性。

用于喷射混凝土的外加剂主要为速凝剂。根据需要还可以使用防水剂、增粘剂和高效减水剂等外加剂。掺入适量防水剂可明显提高混凝土的抗渗性能；掺入增粘剂则能显著降低粉尘浓度和减少回弹；掺入高效减水剂可减少混凝土用水量，提高混凝土早期和后期强度。

碱性速凝剂易引起混凝土后期强度损失；存在碱骨料反应的风险，不利于混凝土的耐久性；其具有极强的腐蚀性，不仅腐蚀机具，而且能严重损害人体健康。无腐蚀、无毒、无刺激性、强度损失小或无损失、质量稳定的无碱速凝剂将呈逐渐替代有碱速凝剂趋势。

4.4.1纤维是纤维喷射混凝土特性材料，其品种、规格和质量直接影响混凝土的质量。规定了不同品种纤维的规格和性能指标要求，以及检验项目和检验要求。

4.4.2试验表明钢纤维混凝土采用最大粒径大于20mm的骨料时，对抗拉强度和韧性有较大的削弱作用。另外，钢纤维的长度也应与混凝土所用骨料最大粒径相匹配，不应小于骨料最大粒径的1.5倍。

4.4.3合成纤维的吸水率对纤维混凝土需水量和工作性能的影响较大，为此检验项目中相应增加了吸水率。

4.5.1  现行业标准《混凝土用水标准》JGJ63对拌和水中有害物含量和拌和水对混凝土凝结时间和强度的影响要求做出了具体规定。

5.1.6  本条文规定喷射混凝土配合比设计应符合基本要求及设计要求。对喷射混凝土推荐优先使用硅酸盐水泥或普通硅酸水泥。硅酸盐水泥或普通硅酸水泥含有较多C3A和C3S，凝结时间较快，与速凝剂的适应性较好。当存在含硫酸盐地下水或存在碱骨料反应时，应该采用C3A含量较低的抗硫酸盐水泥。当在防火和防腐蚀等其他特殊要求时，可采用特种水泥。

5.2.1  喷射混凝土拌合物性能应符合下列规定：

与普通混凝土相比，喷射混凝土需要具有更高要求的黏性和包裹性。保证喷射混凝土的喷射效果，来降低对回弹率的影响。

随着喷射设备技术的发展，目前湿喷混凝土拌合物的性能已与普通混接近，原铁路混凝土施工技术指南提出的喷射混凝土拌合物坍落度宜为80mm～130mm，已不适合湿喷混凝土技术要求，随着湿喷设备的发展，喷射混凝土坍落度应扩大至不大于180mm。喷射混凝土拌合物坍落度是最佳喷射的状态。所以配合比设计时应考虑原材料、气候、运输距离对喷射混凝土拌合物性能的影响。

喷射混凝土在喷射时加入速凝剂后以及喷射成形的特殊工艺，因会损失一部分的含气量。对于有抗冻要求的喷射混凝土含气量不宜小于4%。

喷射混凝土氯离子含量与普通混凝土一样需满足现行铁路标准《铁路混凝土施工质量验收标准》TB10424规定。钢纤维喷射混凝土，为减少氯离子对钢纤维的腐蚀，纤维混喷射凝土氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.06%，普通喷射混凝土氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.10%。

喷射混凝土与普通混凝土的总碱含量应区别对待，因为喷射混凝土水泥用量大，计算单方混凝土总碱含量比普通混凝土大很多，因此有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程，喷射混凝土中总碱含量不应大3.5kg/m3。

5.2.2  喷射混凝土力学性能应符合下列规定：

由于喷射混凝土成形的特殊性，保证喷射混凝土试件的性能与实际工程中喷射混凝土性能接近，制备混凝土力学性能的试件，需在施工现场进行大板喷射，并在喷射大板上切割成100mm×100mm×100mm立方体试件或钻芯成直径为100mm高度为100mm高径比为1：1的圆柱体试件做为喷射混凝土力学性能试件。严禁采用室内直接装模。当对强度有怀疑时，可采用凿方切割方法或钻芯取样法制作试件。

喷射混凝土抗压强度标准条件养护试件的试验龄期为28d。根据隧道初期支护结构特性，必要时可测试7d和14d强度。

有早期强度要求时，喷射混凝土应进行早期强度测试。喷射混凝土早期强度可采用射钉法、无底试模检测。喷射混凝土早期强度只在配合比设计时与喷射混凝土工艺性试验时测试。喷射混凝土1d抗压强度应大于设计值的40%。

5.2.3  明确了喷射混凝土长期性能、耐久性能的参数及试件成型方法，喷射混凝土的主要长期性能和耐久性与普通混凝土相同，国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082等有关混凝土长期性能和耐久性的规定同样适用于喷射混凝土。

5.3.1  喷射混凝土的配制强度应符合下列规定：

本条阐明了喷射混凝土配合比设计的基本要求，喷射混凝土试配对喷射混凝土试喷具有指导性，试配所得的强度是配制喷射混凝土的过程强度。配制强度应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55配制强度要求。

本条款对喷射混土强度标准差值进行了规定。由于喷射混凝土的离散性比普通混凝土大，且喷射混凝土强度等级一般为C20、C25、C30，及本规程第5.5条提出的高强喷射混凝土。因此根据喷射混凝强度的离散性引入本规程第5.2.1条引入、系数将喷射混凝土的离散性分解为拌合配制偏离、密实度偏离及速凝剂偏离三种。

5.3.2  喷射混凝土试配的水胶比应考虑喷射工艺、速凝剂对强度的影响。在无配制经验时，喷射混凝试配的水胶比宜符合下列规定：

本规程参考《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T372标准,喷射混土试配时水胶比计算公式结合了普通混凝土的水胶比计算公式，引入了对喷射混土强度影响较大的密实性参数与速凝剂影响参数。因为喷射混凝土水胶比除受设计强度等级影响外，还受混凝土喷射工艺及喷射密实性、速凝剂种类和掺量、环境温度及养护系数等众多因素影响。与普通混凝土相比，喷射混凝土试配时的水胶比需要考虑喷射工艺造成混凝土密实度以及速凝剂对强度的影响，如喷射混凝土试配的水胶比按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JG55进行计算，由于喷射工艺和速凝剂的影响，其试喷时得到的强度将无法满足设计要求。当无配制喷射混凝土经验时，宜根据公式（5.3.2）来计算喷射混凝土试配时的水胶比。喷射混凝土试配时水胶比计算公式（5.3.2）对喷射混凝土试喷强度具有充分的保证率。公式（5.3.2）所得的水胶比对试喷的强度起指导作用，使试喷得到的强度满足喷射混凝土配制强度要求。考虑速凝剂对混凝土强度影响系数进行了规定。根据大量工程试验数据及相关规范条文速凝剂28d强度保证率为90％～100％。由此确定速凝剂影响系数为1.10～1.20。

参考《铁路混凝土工程施工技术规程》Q/CR 9207、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086、《高速铁路隧道工程施工技术规程》Q/CR 9604-2015、《纤维混凝土结构技术规程》CECS38等标准，对普通喷射混凝土的水胶比范围做出了规定。

5.3.5  喷射混凝土密实度系数根据大量试验数据及相关规范条文，湿喷工艺喷射混凝土表观密度为2200kg／m3～2300kg／m3，相对混凝土表观密度2400kg／m3计算，湿拌法混凝土孔隙率为0～4.0％，根据孔隙增加1％强度折现行行业标准《普通混极土配合比设计规程》JGJ55制定减5％计算，湿拌法强度折减0～20％，由此计算出密实度系数：湿拌法1.05～1.25。根据喷射混凝土的工作性、可泵程度，本条文对湿拌法喷射混凝土的表观密度进行规定。喷射混土的表观密度不应低于2200kg／m3，高强喷射混土的表观密度不应低于2300kg／m3。

5.3.6  喷射混凝土中减水剂、速凝剂掺量受水泥品种、强度等级、施工温度和混凝土水灰比的影响。因此喷射混凝土所用减水剂、速凝剂应进行与水泥相容性试验，根据效果确定掺量。喷射混凝土的用水量进行了规定。用水量过大，会造成喷射混凝土的强度降低和喷射时的跌浆、剥落。反之，用水量过小，喷射混凝土的粉尘和回弹都会增加。喷射混凝土的各种试验表明，宜选用具有一定流动性的混凝土拌合物。

5.3.7  砂率对喷射混凝土的施工性能和力学性能均有较大影响。当砂率小于45%时，管路易堵塞，当砂率大于60%时，则明显降低混凝土强度，加大混凝土收缩。本条文对喷射混凝土的砂率进行规定。

5.3.8  本条文参考《铁路混凝土施工技术规程》Q/CR9207对喷射钢纤维混凝土中钢纤维掺量进行了规定。喷射混凝土钢纤维掺量宜根据弯曲韧度指标确定，并应考虑到喷射时钢纤维混凝土各组分回弹率不同的影响。喷射钢纤维混凝土的钢纤维实际掺量不宜大于78.5kg/m3。合成纤维掺量应通过试验确定。在无特殊要求情况下，常用掺量为0.8kg/m3～1.2kg/m3。

5.4.1 喷射混凝土的配合比试配过程与普通混凝土相同，条文第5.3.3～6.2.1条根据既行行业标准《普通混凝土能合比设计规程）JGJ55制定。

5.4.2 喷射混土配合比设计包括试配、试喷、调整等过程，前一部分是根据破射的性能要求计算得出配合比，后一部分以计算配合比为前提，通过试喷、调整和验证确定设计配合比，根据试喷过程中喷射混凝土的回弹率及混土质量进行喷射混土配合比优化，为保证喷射混土的力学和耐久性，试喷的主要原则是在水校比保持不变条件下优化配合比。根据实测混凝土拌和物的表观密度，求出校正系数，对试验室理论配合比进行校正（即以理论配合比中每项材料用量乘以校正系数），即得到混凝土的实际理论配合比。

校正系数按下式计算校正系数＝实测拌和物表观密度／试验室理论配合比拌和物表观密度

5.4.3  配合比试喷中的喷射混凝土强度试验主要为调整水胶比，确定合理的水胶比，进而调整配合比各参数，为获得合理的强度提供依据。

5.4.4  喷射混凝土设计配合比除应符合喷射混凝土的施工要求和强度外，对设计提出的喷射混凝土时耐久性进行试验验证，也是喷射混凝土配合比设计重要的部分。

5.4.6  采用设计配合比进行试生产并对配合比进行相应调整是确定施工配合比不可缺少的环节。

5.5.1  随着高速铁路建设规模不断扩大,铁路工程隧道的数量不断增加, 喷射混凝土作为施工过程中初期支护体系重要组成部分,因其具有封闭及时、施工快速和紧贴围岩等特点。初期支护用喷射混凝土以强度等级多以C20和C25的喷射混凝土为主。对地质条件较差的围岩，为增加喷射混凝士初期支护刚度.往往通过增大喷射厚度来实现。研究表明.喷射混凝上厚度过大.会对初期支护结构造成一系列不利影响，如增大弯曲应力、脆性以及施工成本等。因此，不宜盲目增大喷射混凝上的厚度.而应对喷射混凝土的性能进行优化.提高喷射混凝土的力学性能和耐久性能。针对上述情况本规程提出了高强喷射混凝土。

本条对高强喷射混土的原材料及配合比进行了规定。水泥应选用42.5或52.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

5.5.3  高强喷射混凝土的水胶比范围较窄，因此与普通高强混凝土一样相应减小水胶比变化范围。

6.1.1  采用强制式搅拌机拌制的混凝土质量比较均匀，搅拌机的功率大、效率高，混凝土拌和物的质量也相对稳定。采用电子计量设备可以保障拌和物的质量稳定。

6.1.2  搅拌罐车卸料困难或混凝土坍落度损失过大情况时有发生，此时如果向罐车内加水，对喷射混凝土质量影响极大。

6.1.3  搅拌站信息管理系统要能实现材料进场与混凝土出站信息管理、重点场所及关键生产过程监控、自动生成统计数据报表、误差超标报警提示等功能，与搅拌站既有生产控制系统相互兼容。

6.2.1  全自动计量配料的拌和站生产效率高，混凝土质量稳定。拌和站的生产能力应与喷射混凝土单位时间最大需求量相匹配，保证喷射混凝土正常供应。

6.2.2  为保证喷射混凝土搅拌均匀，本条参考《铁路混凝土施工技术规程》Q/CR9207规程对普通喷射混凝土、喷射钢纤维混凝土与喷射合成纤维混凝土的搅拌时间进行明确。当搅拌高强混凝土时，搅拌时间应适当延长。对于双卧轴强制式搅拌机，可在保证搅拌均匀的前提下适当缩短搅拌时间、混凝土搅拌时间应每班检查2次冬期施工搅拌时间宜较常温施工延长50%左右。

搅拌时间应以自全部材料装人搅拌机开始搅拌至搅拌结束开始卸料所用时间计算，混凝土连续搅拌时间应根据配合比和搅拌设备情况通过试验确定,但最短搅拌时间不宜少于90S。混凝土的匀质性应满足要求，混凝土中砂浆密度的相对偏差不大于0.8%，粗骨料质量的相对偏差不大于5%。

6.2.4  为使喷射混凝土搅拌后拌和物各种材料用量与批准的施工配合比一致。各种原材料计量设备的最大允许偏差应符合下列规定(按重量计):胶凝材料(水泥、矿物掺和料等)±1%;外加剂士±1% ;粗、细骨料±2% ;拌和用水±1%；纤维±1%。

6.2.5  喷射混凝土拌和物与普通混凝土拌和物相近，本规程参考《铁路混凝土施工技术规程》Q/CR9207对喷射混凝土及喷射纤维混凝土搅拌投料顺序进行了明确。原材料投料方式应满足混凝土搅拌技术要求和混凝土拌和物质量要求。

搅拌时的投料顺序宜为：先向搅拌机投入骨料、水泥和矿物掺合料，搅拌均匀后，再加水和液体外加剂，纤维混凝土一般最后添加纤维，直至搅拌均匀为止。粉状外加剂与矿物掺合料同时加入。水泥的入机温度不应高于70℃。

6.2.6  为保证喷射混凝土原材料质量，本条明确了用于喷射混凝土原材料在运输、储存过程中的注意事项。散装水泥储存过程中,应采取降低水泥的温度或防止水泥升温的措施。袋装水泥和矿物掺合料的仓库应设在地势较高处,周围应设排水沟。外加剂应采用仓库储存,冬期应采取保温措施以防止外加剂受冻或出现低温结晶现象。骨料的储料仓应具有防晒、防水和防污染的功能。

不同原材料应有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。原材料堆放时应有堆放分界标识、以免误用。

原材料进场后,应及时建立原材料管理台账，台账内容应包括材料的名称、生产日期、进场日期、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、质量证明书编号、检验报告编号及检验结果等。原材料管理台账应填写正确，真实,项目齐全。

6.3.2  本条结合《铁路混凝土拌和站机械配置技术规程》Q/CR 9223和《铁路混凝土施工技术规程》Q/CR 9207，对喷射混凝土搅拌运输车运送喷射混凝土时的要求做出了规定。国产混凝土搅拌运输车的搅拌正常速度为6r/min～12r/min，搅动转速为2r/min～4r/min。

6.3.3  随着混凝土外加剂技术的发展，调整混凝土拌和物的可操作时间并满足硬化混凝土性能要求比较容易，因此，尽量控制混凝出机至现场喷射不超过120min是可行的。

采用搅拌罐车运送混凝土拌和物时，卸料前应采用快档旋转搅拌罐不少于20s。因运距过远、交通或现场等问题造成坍落度损失较大而卸料困难时，可采用在混凝土拌和物中加入适量减水剂并快档旋转搅罐的措施，减水剂掺量应有经试验确定的预案，但不得加水。

6.3.4  本条规定了喷射混凝土工程冬、夏期施工的条件，冬、夏期施工要制定相应的措施，保证工程质量。冬季施工要加强保温保湿养护。由于要控制混凝土拌和物喷射时的温度在5℃～35℃范围以内，所以对搅拌罐车的搅拌罐做出保温隔热的规定。搅拌罐在冬期应有保温措施，夏季最高气温超过40℃时，应有隔热措施。

6.3.5  运输设备应具备防止混凝土发生离析、漏浆、泌水以及防晒及防冻等功能。

7.1.1  施工前应编制喷射混凝土施工作业指导书，包括：施工前的准备工作，设备进场和安置，混凝土制备和运输，配置相应的专业人员，现场的喷射作业安排和混凝土养护等。工艺性试验的目的是为了确定与现场实际（机械、人员、条件等）相匹配的最优配合比。当现场施工环境变化时应及时进行再次试验，合理调整配合比。

7.1.2  喷射混凝土的质量受操作手的影响较大，应选择经验丰富的操作手。在喷射混凝土施工前，应对施工人员进行培训，考核合格后方可上岗。

7.1.3  为了保证喷射混凝土的质量，应保证其前一道工序已完成及验收合格后，才可进行喷射混凝土施工。

7.2.1  为了保证喷射混凝土质量，减少施工中的回弹率和粉尘浓度，提高作业效率，喷射设备的选择应参考工程尺寸和结构、混凝土配合比和喷射数量等施工条件，选择可获得良好施工性和经济性的喷射设备。

7.2.3喷射混凝土如果采用风压，需配置专用的空气压缩机，压缩机的排风量决定了喷射设备的输送能力，因而稳定的风压和足够的风量，是喷射作业顺利进行和混凝土密实的保证。

7.4.4喷射混凝土厚度是评价喷射混凝土工程质量的主要项目之一，实际工程中，经常发生因厚度不足引起混凝土开裂、离鼓和剥落现象，或是过喷造成材料浪费和初支侵限，因此施工中必须控制好喷射厚度。一般可利用外露于初喷面的锚杆尾端或埋设标钉等方法来控制喷射混凝土厚度。

7.5.1试喷的目的是为了检验设备是否正常运转，混凝土性能是否合格。

7.5.2  本条规定了混凝土喷射机械料斗内混凝土及输送管内混凝土在作业中断时的操作方法，应根据中断时间及混凝土拌合物性能采取相应的措施。

7.5.3喷射顺序自下而上可避免松散的回弹物粘污尚未喷射的待喷面，同时能起到下部喷射层对上部的支撑作用，可减少或防止喷层的松脱和坠落。

7.5.4《喷射混凝土应用技术规程》JGJT372-2016中规定，喷头与受喷面的最佳距离一板为1.0～2.0m。若喷头离受喷面太近，压缩空气会将刚粘结在受喷面上的混凝土吹走，导致回弹率增大；若喷头离受喷面太远，混凝土的密实性降低，导致强度降低。

《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》中已有明确规定，一次喷射混凝土厚度要适当，过薄则骨料不易黏结牢固，增加回弹量，一次喷射过厚，因初期混凝土粘贴强度较小，会在重力及后一层喷射冲击力作用下与围岩分离，形成掉块，所以对分层厚度及间隔时间做出规定。

7.5.5优先喷射钢架背后的空隙，喷嘴侧朝向钢架进行喷射，喷射饱满后在进行其他部位喷射，此目的是为了防止钢架背后空洞的产生。若受喷面被钢筋网覆盖时，喷头应靠近受喷面，使钢筋后面能湿喷的更加密实，防止钢筋后漏喷。

7.5.6喷头运动方式喷头尽量做匀速螺旋状圆周移动，并保证其环形圈横向40～60cm，高30～40cm，后一圈压前一圈三分之一，湿喷路线应自下而上运行，湿喷混凝土应先边墙、后拱部，能保证喷层厚度均匀，并减少回弹。螺旋线喷射时，喷层与喷层之间的时间间隔大致相同，在该时间间隔中速凝剂与水泥迅速发生变化，使混凝土的屈服应力增大、流动性降低，混凝土料群在喷射到喷层上时较好的嵌固在喷层中。

喷头与受喷面的垂线夹角应在0～20°之间，若喷射角度过大，会形成混凝土料在工作面上的滚动，导致喷层不均匀，并增加了回弹率，材料浪费严重。

7.6.1  环境温度过高时，现场施工人员应严格控制混凝土要料时间，防止混凝土在隧道内等候时间过长导致混凝土结块。在罐车运输混凝土或停留过程中，应保持罐车正常转动；环境温度过低会导致混凝土硬化缓慢，无法满足混凝土强度要求，达不到及时封闭围岩的效果。

7.6.2 《喷射混凝土应用技术规程》JGJT372-2016中规定，工作风压应稳定，不宜小于0.6MPa，其波动值不应大于0.01MPa。

7.6.4  喷射混凝土回弹料已经掺入速凝剂并混入其他杂物，重复使用会导致混凝土各种性能的变化，故严禁重复使用。

7.6.8在有水地段喷射混凝土采取如下措施。

1 当水点不多时，可设导管引排水后再喷射混凝土。

2 当涌水量范围较大时，可设树枝状导管后再喷混凝土。

3 当涌水严重时可设置泄水孔，边排水边喷混凝土。

当岩面普遍渗水时，可先喷砂浆，并加大速凝剂掺量，保证初喷后，再按原配比施工。当局部出水量较大时采用埋管、凿槽，树枝状排水盲沟措施，将水引导疏出后，再喷混凝土。

在设有盲管的区段，必须正对盲管湿喷，使盲管后面行程透水空隙，随着角隅被填满成一个曲面后，再向两侧壁面逐渐延伸，然后，按与壁面成90°的角度进行喷射，对外部角隅，可将喷嘴垂直地先对准一个受喷面喷射，然后再喷射角隅的另一侧。

7.6.9钢纤维如果外露于空气中，易使钢纤维腐蚀，降低混凝土的耐久性，且对防水层的一定的破坏，同时增加了操作工人的受伤机率，所以需要用普通喷射混凝土覆盖作为保护层。

7.6.10工程实践表明，喷射混凝土终凝3h后，紧靠混凝土的工作面进行爆破时，混凝土的粘结力及其与壁面的粘结力足以抵抗爆破力对已喷混凝土区域范围内的震动，而不会导致混凝土离鼓、开裂或脱落。

8.1.1  三级配电二级保护是指在总配电箱下设分配电箱，分配电箱下设开关箱，并在总配电箱及分配箱电箱内设漏电保护器，隧道施工场地复杂、设备众多且隧道内环境多潮湿，所以隧道内施工用电需配绝缘导线。

8.1.2  工作面的照明对施工安全非常重要，采用普通光源照明时，其照度应不小于30Lx，不安全因素较大地段应加大光照度。保证通风则主要是为了工人职业健康，增加工作面新鲜空气，稀释有毒有害气体及粉尘。

8.1.3  瓦斯隧道可分为低瓦斯隧道、高瓦斯隧道和瓦斯突出隧道三种类型，根据不同类型编制专项施工方案，在施工机械、施工用电和施工方法上区别对待。低瓦斯工区任意瓦斯浓度超过0.5%时，应加强通风检测。当瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止一切作业，撤出工作人员，切断电源，采取措施进行处理。

8.1.4  喷射混凝土紧接开挖工作，隧道边墙以上及开挖面松动的危石需处理后方能保证后续工作的安全，防止碎石掉落造成人员及机械伤害，洞门边坡开挖后亦存在类似隐患，故做相应规定。

8.1.7  钢纤维喷射混凝土施工中所用的钢纤维是直径为0.3 mm～0.8mm的金属丝，其两端为针状较锋利，容易扎伤人，因此凡是可能与钢纤维及钢纤维混凝土接触的操作都应采取防护措施。

8.1.10  支护体系变形、开裂等险情的发现途径包括监控量测数据分析和现场观察。

8.2.3  有利于环境及职业健康的新材料如无碱速凝剂，利于降尘的新技术如水压爆破技术、水雾帘幕降尘技术，新设备如集尘机，利于降低噪音的消声器和消声箱等。

8.2.4  国家规定隧道内空气中氧气含量，按体积计不得小于20%。每立方米空气中粉尘容许浓度：含有10%以上游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg；含有10%以下游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于4mg。有害气体含量：空气中一氧化碳的容许浓度不得大于30mg/m3；二氧化碳按体积计不得大于0.5%；氮氧化物浓度在5mg/m3以下；硫化氢浓度不得大于10mg/m3。隧道内气温不得高于28℃。隧道内噪音不得大于90dB。

8.2.5  该条内容参见《高速铁路隧道工程施工技术工程》Q/CR 9604-2015第18.1.6。

8.3.1～8.3.2  喷射混凝土的和易性，特别是粘聚性对减少混凝土的回弹起重要作用，加入聚丙烯酰胺等增粘剂使混凝土粘聚性增加，可有效降低回弹率，另外在混凝土中掺入一定量的外掺料有助于改善混凝土的和易性，减少回弹，掺合料的粒径越小，效果越好。

8.3.3  从喷嘴中喷出的混凝土以适当冲击速度，与壁面成直角喷射时，压密性最好。喷射成斜角时，会损伤已喷射的混凝土部分，回弹和剥离也多。喷射距离应根据混凝土的冲击速度和附着性进行灵活调整。

9.1.1  喷射混凝土工程质量控制资料包含：材料的质量合格证明书及进场后复验报告，喷射混凝土性能、厚度及无损检测成果报告，施工记录，隐蔽工程验收记录等其他必要的文字记录。

9.1.4  隧道施工中常见的支护质量问题如衬砌厚度不足、衬砌与围岩间存在脱空、不密实等现象；传统的开孔或开槽检测效率低、代表性差、偶然性大，且破坏结构整体性。无损检测如地质雷达类，有着经济快速，抗干扰能力强，并实时成像的方式显示探测结果，其具备精度高、样点密集代表性强等特点。

喷射混凝土的厚度应符合设计要求，是基于隧道开挖过程中可能存在局部少量超欠挖，《高速铁路隧道工程施工质量验收评定》6.3.2条中，个别石质坚硬岩石侵入衬砌应小于5cm，顺延侵入初支喷射混凝土不大于5cm进行控制的百分比。

9.3.5  在岩土体中开挖的隧道，开挖后即会发生变形，尤其是在土层和软弱的岩体中开挖，开挖初期的变形是十分显著。因此，为了保证喷射混凝土支护在开挖早期控制围岩或土体变形的能力，需在施工前进行喷射混凝土工艺性试验，确认喷射混凝土1d强度。

9.3.7  喷射混凝土的强度试件，考虑到目前隧道施工工艺较快，《高速铁路隧道工程施工质量验收评定》检验批按≤24m进行检查。台阶法施工时采取每20m分拱部、边墙、仰拱各留置1组（共3组）抗压强度试件；全断面法施工时，按每20m开挖断落留置1组抗压强度试件；全断面不带仰拱施工时，按每20m开挖断落留置拱墙、仰拱各留置1组（共2组）抗压强度试件。

9.3.8  对隧道洞内喷射混凝土样本的钢架间距、密实性等检测应具有代表性，特划定检测线。

当采用雷达检测时，双线隧道按拱顶一条、左右拱腰各一条、左右边墙各一条、仰拱2条，共7线进行扫描检测，单线隧道按拱顶一条、左右拱腰各一条、左右边墙各一条、仰拱一条，共6线进行扫描检测。具体布置见图9.3.3。

图9.3.3  雷达无损检测示意图

F.0.2  射钉仪由主机、加力杆、深度测量尺、测钉座螺母旋紧扳手、 测钉量规及附件等组成。

F.0.3  使用射钉法混凝土强度检测时，除本条所列注意事项外，使用者应佩戴护目镜和其他防护设备，注意避免非预期和意外的测钉发射。射钉仪严禁指向人员及设备。

F.0.4  本条对测试结果异常值的取舍进行了规定。 隧道喷射混凝土施工较为复杂，地质条件的差异，钢筋及预埋件较多，而且混凝土靠空气压力喷射到岩面上，难免产生孔洞或蜂窝现象，混凝土达不到理想的密实程度，导致检测数据离散性较大，规定测钉射入到钢筋或预埋件上、集料、蜂窝或孔隙内时得到的异常值舍弃。

按照目前射钉法混凝土强度检测仪说明书推荐公式计算结构混凝土强度时，强度推定值明显高于同条件养护标准试件抗压强度，最大差值为3.8MPa，偏差为标准试件强度值的 27.9%。同时射钉法的测试结果受混凝土原材料、配合比和模板种类等影响较大，故在现场测试前，应建立专用测强曲线。如本单位不具备建立专用测强曲线条件时，且采用射钉仪基本参数与编写组所用基本相同时，可参照编写组根据试验数据建立的测强曲线进行强度推定值的计算。编写组进行试验所用射钉仪的测钉直径 3.10mm，测钉长度35.0mm，测钉钉尖长度5.0mm。

fcuc=27.48-2.51La

式中：fcuc—射钉法混凝土强度换算值（MPa）；

La—测区测钉射入深度的平均值（mm）。

为了建立混凝土与测钉射入深度间的关系，采用与喷射混凝土相同配合比成型30组边长150mm立方体试件，每组4个，含测射入深度试件1个，抗压强度试件3个。试件强度应覆盖需检测构筑物混凝土强度的变化范围，试件采用与现场结构相同养护方式。

测试测钉射入深度时宜在混凝土试件的侧面布置7个测点，按照45mm等间距梅花形布置。测试时试件放在坚硬的平地上，使测试面向上。测试结束后检查7个射入深度的极差，当极差超过1.6mm时，应计算7个射入深度的平均值，剔除离平均值最远的测值；若剩余射入深度值仍不满足要求，按上述方法继续剔除，直至所有射入深度值满足要求且不少于5个。如有效射入深度值不少于5个，需进行补测。

fcu,e=a+bLa

式中：fcu,e——射钉法混凝土强度换算值（MPa）；

La——测区测钉射入深度的平均值（mm）；

a、b ——射钉法检测混凝土强度曲线回归系数。

建立的强度曲线仅限于建立曲线时使用的测钉装置。当受检混凝土与建立曲线混凝土在骨料品种及级配、强度有差异时，应另建立条件相同的测强曲线。