TB/T 3515.1—2018《弹性支承块式无砟轨道部件 第1部分：混凝土支承块》第1号修改单

（征求意见稿）

修 改 内 容

一、第一章

原条款：

本部分适用于设计速度小于或等于160km/h、轴重小于或等于23t的客货列车共线运行铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用支承块。

修改为：

本部分适用于旅客列车设计速度小于或等于160km/h、货物列车轴重小于或等于25t的客货列车共线运行铁路和轴重小于或等于30t的重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用支承块。

二、第二章

(一)增加GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

(二)增加TB 10424 铁路混凝土工程施工质量验收标准

(三)删除TB/T 3515.2 弹性支承块式无砟轨道部件 第2部分：扣件

三、3.2.7条

原条款：

3.2.7 预埋铁座应符合 TB/T 3515.2的相关要求。

修改为：

3.2.7 预埋铁座应满足设计轴重配套扣件的技术要求。

四、增加3.2.8条

3.2.8 水泥、外加剂、掺和料、粗骨料和细骨料的存储和使用等应符合 TB/T 3275 的规定，钢材的存储和使用应符合 TB 10424 的规定。

五、增加3.2.9条

3.2.9 所有原材料（不含骨料）及预埋铁座应有生产厂家出厂合格证明书及复检报告单，骨料应有入厂检验报告单。

六、3.3.3 b）条

原条款：

b）采用蒸汽养护时，养护分为静置、升温、恒温、降温四个阶段。混凝土浇筑后在 5℃～35℃的环境中静置2h后方可升温，升温速度不应大于 15℃/h，恒温时支承块芯部温度不应大于55℃，降温速度不应大于 15℃/h。蒸养结束时，支承块表面与环境温差不应大于 15℃。

修改为：

b）采用蒸汽养护时，养护分为静置、升温、恒温、降温四个阶段。混凝土浇筑后在 5℃～35℃的环境中静置3h后方可升温，升温速度不应大于 15℃/h，恒温时支承块芯部温度不应大于55℃，降温速度不应大于 10℃/h。蒸养结束时，支承块表面与环境温差不应大于 15℃。

七、增加3.3.5条

3.3.5 支承块养护结束后，应对支承块底面进行打磨处理，使其满足平面度的要求。

八、表1

原表1：

表1 支承块外形尺寸偏差和外观质量要求

| 序号 | 检查项目 | 检验项别 | 要 求 | 检查数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂检验（每批） | 型式检验 |
| 外 形 尺 寸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 支承块上长度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 2 | 支承块下长度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 3 | 支承块上宽度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 4 | 支承块下宽度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 5 | 支承块帽下高度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 6 | 支承块总高度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 7 | 承轨台宽度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 8 | 承轨面轨底坡 | B1 | 1:35~1:45 | 10块 | 20块 |
| 9 | 承轨面、底面表面平整度 | B1 | 1.0mm | 10块 | 20块 |
| 10 | 预埋铁座与支承块长轴垂直度 | B1 | ±1.0° | 10块 | 20块 |
| 11 | 预埋铁座与支承块承轨面垂直度 | B1 | ±1.0° | 10块 | 20块 |
| 12 | 预埋铁座内侧间距 | B1 | -0.5mm~+1.0mm | 10块 | 20块 |
| 13 | 预埋铁座外露高度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 外 观 质 量 |  |  |  |  |  |
| 14 | 承轨部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | B2 | 长度：≤10mm 深度：≤2mm | 全检 | 20块 |
| 15 | 其他部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | C | 长度：≤30mm 深度：≤5mm | 全检 | 20块 |
| 16 | 承轨面和其他表面裂纹 | A | 不允许 | 全检 | 20块 |
| 17 | 标 志 | A | 见3.1.1 | 全检 | 20块 |
| 18 | 支承块棱角破损和掉角 | C | 长度≤25mm | 全检 | 20块 |

修改为：

表1 支承块外形尺寸偏差和外观质量要求

| 序号 | 检查项目 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 外 形 尺 寸 |  |  |
| 1 | 支承块上长度（帽檐下）a | ±1.0mm |
| 2 | 支承块下长度a | ±1.5mm |
| 3 | 支承块上宽度（帽檐下）a | ±1.0mm |
| 4 | 支承块下宽度a | -2.0mm,+1.0mm |
| 5 | 支承块帽下高度a | ±1.0mm |
| 6 | 支承块总高度（轨底中心线处）a | ±1.0mm |
| 7 | 承轨台宽度b | ±1.0mm |
| 8 | 承轨面轨底坡c | 1:35~1:45 |
| 9 | 承轨面表面平整度(200mm范围内) | 1.0mm |
| 10 | 支承块底面平面度（全底面） | 1.0mm |
| 11 | 预埋铁座内侧面与支承块上表面长轴垂直度 | ±1.0° |
| 12 | 预埋铁座与支承块承轨面垂直度 | ±1.0° |
| 13 | 预埋铁座内侧间距 | -0.5mm~+1.0mm |
| 14 | 预埋铁座支承面到支承块表面高度 | -1.5mm，+0.8mm |
| 外 观 质 量 |  |  |
| 15 | 承轨部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | 长度：≤10mm 深度：≤2mm |
| 16 | 其他部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | 长度：≤50mm 深度：≤5mm |
| 17 | 表面肉眼可见裂纹 | 不允许 |
| 18 | 标 志 | 见3.1.1 |
| 19 | 支承块棱角破损、掉角 | 长度≤25mm |
| a 测量位置应按图1的规定。 b 设计有承轨台的支承块检验此项。 c 承轨面轨底坡检验，在两预埋铁座中心线左右各60mm处，通过测量承轨面相对支承块底面高度差来换算承轨面轨底坡。 |  |  |

九、表1下增加插图1

图中测量位置说明：

m1——上长度（帽檐下）;

m2——下长度;

m3——上宽度（帽檐下）;

m4——下宽度;

m5——支承块帽下高度;

m6——支承块总高度（轨底中心线处）。

图1 支承块外形尺寸测量位置示意图

十、增加4.10条

4.10 混凝土总碱含量、氯离子含量、三氧化硫含量应按 TB/T 3275 的规定进行检验。

十一、增加4.11条

4.11 预埋铁座安装位置按表1所列项目进行检验。

十二、4.9条

原条款：

4.9 支承块轨下截面静载抗裂强度应按TB/T 1879的规定进行检验，其中支距采用500mm，静载抗裂强度检验值为70kN。

修改为：

4.9 支承块轨下截面静载抗裂强度应按TB/T 1879的规定进行检验。其中轴重23t及以下客货共线铁路用支承块的检验支距采用500mm，硬橡胶垫的宽度为 100mm，静载抗裂强度检验值为70kN；其他轴重铁路支承块的检验支距采用600mm，硬橡胶垫的宽度为 80mm，静载抗裂强度检验值为85kN。

十三、5.4条

原条款：

5.4 检验规则应按表2进行。

表2 支承块检验规则

| 序号 | 检查项目 | 判定规则 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 抽样数量和检验规则见表1。A类项别单项项点数的合格率为100%、B1类项别单项项点数的合格率不小于95%、B2类项别单项项点数的合格率不小于90%、C类项别各单项项点数之和的合格率不小于90%时，判为合格 | √ | √ |
| 2 | 外观质量 |  | √ | √ |
| 3 | 混凝土脱模强度 | 满足要求则为合格（出厂检验时，每养护窑检验一组混凝土脱模强度） | √ | √ |
| 4 | 28d混凝土抗压强度 | 满足要求则为合格（出厂检验时，每批检验一组28d混凝土抗压强度） | √ | √ |
| 5 | 28d混凝土弹性模量 | 满足要求则为合格（每10批检验一组28d混凝土弹性模量） | √ | - |
| 6 | 混凝土抗冻性 | 满足要求则为合格 | √ | - |
| 7 | 混凝土电通量 |  | √ | - |
| 8 | 混凝土总碱含量 |  | √ | - |
| 9 | 混凝土氯离子含量 |  | √ | - |
| 10 | 预埋铁座抗拔力 | 每批支承块中随机抽取3块，每块支承块上选取一个铁座进行试验 | √ | √ |
| 11 | 静载抗裂强度 | 每批支承块中随机抽取3块进行检验，每个支承块检验1个截面，所有受检截面不出现裂纹则判为合格；若有两个及以上受检截面出现裂纹。则判定为不合格；若有一个受检截面出现裂纹，则需要重新抽样复检，复检支承块的全部受检截面不出现裂纹则判为合格，否则，则判为不合格 | √ | √ |

修改为：

5.4 支承块的检验规则应符合表2和表3的规定。

表2 支承块外形尺寸和外观质量检验规则

| 序号 | 检查项目 |  | 检验规则 |  |  | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验水平 | 接受质量限AQL | 抽样方案 |  |  |
| 1 | 外形尺寸 | 支承块上长度（帽檐下） | S-4 | 2.5 | 一次抽样 | √ | √ |
| 2 |  | 支承块下长度 |  |  |  | √ | √ |
| 3 |  | 支承块上宽度（帽檐下） |  |  |  | √ | √ |
| 4 |  | 支承块下宽度 |  |  |  | √ | √ |
| 5 |  | 支承块帽下高度 |  |  |  | √ | √ |
| 6 |  | 支承块总高度（轨底中心线处） |  |  |  | √ | √ |
| 7 |  | 承轨台宽度 |  |  |  | √ | √ |
| 8 |  | 承轨面轨底坡 |  |  |  | √ | √ |
| 9 |  | 承轨面表面平整度(200mm范围内) |  |  |  | √ | √ |
| 10 |  | 支承块底面平面度（全底面） | I |  |  | √ | √ |
| 11 |  | 预埋铁座内侧面与支承块上表面长轴垂直度 | S-4 |  |  | √ | √ |
| 12 |  | 预埋铁座与支承块承轨面垂直度 |  |  |  | √ | √ |
| 13 |  | 预埋铁座内侧间距 | I |  |  | √ | √ |
| 14 |  | 预埋铁座支承面到支承块表面高度 |  |  |  | √ | √ |
| 15 | 外观质量 | 承轨部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | I | 4.0 |  | √ | √ |
| 16 |  | 其他部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） |  | 4.0 |  | √ | √ |
| 17 |  | 表面肉眼可见裂纹 |  | 0.40 |  | √ | √ |
| 18 |  | 标 志 |  | 0.40 |  | √ | √ |
| 19 |  | 支承块棱角破损、掉角 |  | 4.0 |  | √ | √ |

表3 支承块其他项目检验规则

| 序号 | 检查项目 | 检验规则 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土脱模强度 | 满足要求则为合格（出厂检验时，每养护池检验一组混凝土脱模强度） | √ | √ |
| 2 | 28d混凝土抗压强度 | 满足要求则为合格（出厂检验时，每批检验一组28d混凝土抗压强度） | √ | √ |
| 3 | 28d混凝土弹性模量 | 满足要求则为合格（每10批检验一组28d混凝土弹性模量） | √ | √ |
| 4 | 混凝土抗冻性 | 按TB/T 3275的规定进行，满足要求则为合格 | √ | - |
| 5 | 混凝土电通量 |  | √ | - |
| 6 | 混凝土总碱含量 |  | √ | - |
| 7 | 混凝土氯离子含量 |  | √ | - |
| 8 | 混凝土氯离子扩散系数 |  | √ | - |
| 9 | 混凝土三氧化硫含量 |  | √ | - |
| 10 | 预埋铁座抗拔力 | 每批支承块中随机抽取3块，每块支承块上选取一个铁座进行试验，满足要求则为合格 | √ | √ |
| 11 | 静载抗裂强度 | 每批支承块数量小于等于 1000 块时，抽取 3 块外观质量及外形尺寸检验合格的支承块；每批支承块数量在1001块至2000块时，抽取4块进行检验。每个支承块检验1个截面，所有受检截面在静载抗裂试验荷载值下不应出现裂纹，若有一个受检截面不符合规定，则需重新抽样复检，复检支承块的全部受检截面应符合规定。 | √ | √ |

十四、5.5条

原条款：

5.5 出厂检验所有检验项均满足要求，该批支承块出厂检验判为合格。在出厂检验中全部项目合格，但仅由表2中第1项和第2项判为不合格的支承块，允许工厂对该批支承块逐块检验、判定。型式检验所有检验项均满足要求，型式检验判为合格。

修改为：

5.5 出厂检验所有检验项均满足要求，该批支承块出厂检验判为合格。在出厂检验中全部项目合格，但仅由表3中检验项判为不合格的支承块，允许工厂对该批支承块逐块检验、判定。型式检验所有检验项均满足要求，型式检验判为合格。

铁道行业标准TB/T 3515.1—2018《弹性支承块式无砟轨道部件

第1部分：混凝土支承块》第1号修改单

（征求意见稿）

编 制 说 明

- 工作简况

1.1  编制依据

在铁道行业标准《弹性支承块式无砟轨道部件 第1部分：混凝土支承块》（TB/T3515.1-2018）实施过程中发现，需要补充完善弹性支承块式无砟轨道的适用范围，为此，标准归口单位铁路行业工务工程设备标准化技术归口单位提出标准修改申请，经国家铁路局批准，并由中铁第一勘察设计院集团有限公司、中国铁路经济规划研究院有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所共同起草铁道行业标准《弹性支承块式无砟轨道部件 第1部分：混凝土支承块》（TB/T3515.1-2018）第1号修改单。

1.2  编制本修改单的必要性

本标准适用于轴重小于或等于23t的客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用支承块，随着技术的发展，需补充25t轴重客货共线铁路、30t轴重重载铁路弹性支承块的技术要求，有必要参考国铁集团企业标准和标准性技术文件《30t轴重重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件技术条件》（Q/CR 510-2016 ）、《 客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件暂行技术条件（支承块）》（TJ/GW 152—2016）修订本标准。

1.3  编制过程

本标准修改申请批准后，在归口单位指导下，中铁第一勘察设计院集团有限公司、中国铁路经济规划研究院有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所等单位成立了起草组，对标准适用范围、检验规则等情况进行了调研，收集了相关技术资料，在对前期工作深入讨论研究后，2023年9月形成了本修改单的征求意见稿。

- 编制原则

  - 标准格式统一、规范，符合GB/T 1.1-2020要求。

  - 标准内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求。

  - 标准技术内容安全可靠、成熟稳定、经济适用、科学先进、节能环保。

  - 标准实施后有利于提高铁路产品质量、保障运输安全，符合铁路行业发展需求。

- 主要内容

  - 本修改单修改了标准的适用范围、部分外形尺寸偏差、检验规则等要求，）具体修改内容如下：

（1）第一章

原条款：

本部分适用于设计速度小于或等于160km/h、轴重小于或等于23t的客货列车共线运行铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用支承块。

修改为：

本部分适用于旅客列车设计速度小于或等于160km/h、货物列车轴重小于或等于25t的客货列车共线运行铁路和轴重小于或等于30t的重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用支承块。

修改说明：本标准适用于轴重小于或等于23t的客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用支承块，已无法满足25t轴重客货共线铁路、30t轴重重载铁路弹性支承块的应用需求。

（2）第二章

(一)增加GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

(二)增加TB 10424 铁路混凝土工程施工质量验收标准

(三)删除TB/T 3515.2 弹性支承块式无砟轨道部件 第2部分：扣件

修改说明：

根据正文修改相应标准引用文件。

（3）3.2.7条

原条款：

3.2.7 预埋铁座应符合 TB/T 3515.2的相关要求。

修改为：

3.2.7 预埋铁座应满足设计轴重配套扣件的技术要求。

修改说明：TB/T3515.2规定的扣件适用于轴重小于或等于23t的客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道，无法满足本次修改拓展适用范围的要求。支承块预埋铁座应分别满足《弹性支承块式无砟轨道部件 第2部分：扣件》（TB/T3515.2-2018）和《30t轴重重载铁路弹条Ⅶ型扣件》（Q/CR481-2015）要求，而此两个标准是按设计轴重界定扣件类型的。但是弹条Ⅶ型扣件没有行标，因此修改为满足设计轴重配套扣件的技术要求。

（4）增加3.2.8条

3.2.8 水泥、外加剂、掺和料、粗骨料和细骨料的存储和使用等应符合 TB/T 3275 的规定，钢材的存储和使用应符合 TB 10424 的规定。

修改说明：原标准无原材料存储和使用等要求。调研发现，原材料的存储和运输保管不善，对支承块质量有一定不良影响。

（5）增加3.2.9条

3.2.9 所有原材料（不含骨料）及预埋铁座应有生产厂家出厂合格证明书及复检报告单，骨料应有入厂检验报告单。

修改说明：调研发现，存在无出厂合格证明书及复检报告单，骨料入厂检验报告单现象。存在质量管理漏洞。

（6）3.3.3 b）条

原条款：

b）采用蒸汽养护时，养护分为静置、升温、恒温、降温四个阶段。混凝土浇筑后在 5℃～35℃的环境中静置2h后方可升温，升温速度不应大于 15℃/h，恒温时支承块芯部温度不应大于55℃，降温速度不应大于 15℃/h。蒸养结束时，支承块表面与环境温差不应大于 15℃。

修改为：

b）采用蒸汽养护时，养护分为静置、升温、恒温、降温四个阶段。混凝土浇筑后在 5℃～35℃的环境中静置3h后方可升温，升温速度不应大于 15℃/h，恒温时支承块芯部温度不应大于55℃，降温速度不应大于 10℃/h。蒸养结束时，支承块表面与环境温差不应大于 15℃。

修改说明：

1.静置时长：延长混凝土静置时间可提高支承块初凝强度、减少裂缝产生。参照TJ/GW152-2016和Q/CR510-2016，修改静置时长由2h延长到3h。

2.降温速度：适当减缓降温速度有利于控制裂纹产生，参照《高速铁路CRTS Ⅲ型板式无砟轨道先张法预应力混凝土轨道板》Q/CR567-2017中。

（7）增加3.3.5条

3.3.5 支承块养护结束后，应对支承块底面进行打磨处理，使其满足平面度的要求。

修改说明：原标准有此项检验内容，而制造过程无对应要求，故增加本条文。

（8）表1

原表1：

表1 支承块外形尺寸偏差和外观质量要求

| 序号 | 检查项目 | 检验项别 | 要 求 | 检查数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂检验（每批） | 型式检验 |
| 外 形 尺 寸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 支承块上长度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 2 | 支承块下长度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 3 | 支承块上宽度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 4 | 支承块下宽度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 5 | 支承块帽下高度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 6 | 支承块总高度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 7 | 承轨台宽度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 8 | 承轨面轨底坡 | B1 | 1:35~1:45 | 10块 | 20块 |
| 9 | 承轨面、底面表面平整度 | B1 | 1.0mm | 10块 | 20块 |
| 10 | 预埋铁座与支承块长轴垂直度 | B1 | ±1.0° | 10块 | 20块 |
| 11 | 预埋铁座与支承块承轨面垂直度 | B1 | ±1.0° | 10块 | 20块 |
| 12 | 预埋铁座内侧间距 | B1 | -0.5mm~+1.0mm | 10块 | 20块 |
| 13 | 预埋铁座外露高度 | B1 | ±1.0mm | 10块 | 20块 |
| 外 观 质 量 |  |  |  |  |  |
| 14 | 承轨部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | B2 | 长度：≤10mm 深度：≤2mm | 全检 | 20块 |
| 15 | 其他部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | C | 长度：≤30mm 深度：≤5mm | 全检 | 20块 |
| 16 | 承轨面和其他表面裂纹 | A | 不允许 | 全检 | 20块 |
| 17 | 标 志 | A | 见3.1.1 | 全检 | 20块 |
| 18 | 支承块棱角破损和掉角 | C | 长度≤25mm | 全检 | 20块 |

修改为：

表1 支承块外形尺寸偏差和外观质量要求

| 序号 | 检查项目 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 外 形 尺 寸 |  |  |
| 1 | 支承块上长度（帽檐下）a | ±1.0mm |
| 2 | 支承块下长度a | ±1.5mm |
| 3 | 支承块上宽度（帽檐下）a | ±1.0mm |
| 4 | 支承块下宽度a | -2.0mm,+1.0mm |
| 5 | 支承块帽下高度a | ±1.0mm |
| 6 | 支承块总高度（轨底中心线处）a | ±1.0mm |
| 7 | 承轨台宽度b | ±1.0mm |
| 8 | 承轨面轨底坡c | 1:35~1:45 |
| 9 | 承轨面表面平整度(200mm范围内) | 1.0mm |
| 10 | 支承块底面平面度（全底面） | 1.0mm |
| 11 | 预埋铁座内侧面与支承块上表面长轴垂直度 | ±1.0° |
| 12 | 预埋铁座与支承块承轨面垂直度 | ±1.0° |
| 13 | 预埋铁座内侧间距 | -0.5mm~+1.0mm |
| 14 | 预埋铁座支承面到支承块表面高度 | -1.5mm，+0.8mm |
| 外 观 质 量 |  |  |
| 15 | 承轨部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | 长度：≤10mm 深度：≤2mm |
| 16 | 其他部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | 长度：≤50mm 深度：≤5mm |
| 17 | 表面肉眼可见裂纹 | 不允许 |
| 18 | 标 志 | 见3.1.1 |
| 19 | 支承块棱角破损、掉角 | 长度≤25mm |
| a 测量位置应按图1的规定。 b 设计有承轨台的支承块检验此项。 c 承轨面轨底坡检验，在两预埋铁座中心线左右各60mm处，通过测量承轨面相对支承块底面高度差来换算承轨面轨底坡。 |  |  |

修改说明：

1.原标准表1中，部分测量位置描述不够清晰准确（如支承块上长度，是帽檐下还是帽檐上不明确）。本次修改对测量位置进行了准确化描述。

2.原表1中下部长度、宽度与上部要求一致。支承块下部为模具开口和混凝土布料口，而且需要倒角。调研发现该部位测量尺寸离散度较大，采用原标准会造成废品率高，结合现场生产检验情况，在不影响组装的前提下进行适当放宽要求。

3.原表1预埋铁座支承面到支承块表面高度偏差规定为±1.0mm，安装扣件时发现，该部尺寸以偏向负偏差较为有利。本次修改在偏差极差基本不变的情况下，参考TJ/GW152-2016和Q/CR510-2016，修订为+0.8mm~-1.5mm。

4.支承块承轨面以外的其他部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等）主要应控制表面缺陷深度。表面缺陷长度对支承块使用中的不良影响较小，而且原标准控制较严，本次修改参考TJ/GW152-2016和Q/CR510-2016，修订为≤50mm。

5.原表1中检验项别检查数量在通行的按接受质量限（AQL）施行后，在检验水平、AQL中体现，不需要单独提出。因此删除。

（9）表1下增加插图1

图中测量位置说明：

m1——上长度（帽檐下）;

m2——下长度;

m3——上宽度（帽檐下）;

m4——下宽度;

m5——支承块帽下高度;

m6——支承块总高度（轨底中心线处）。

图1 支承块外形尺寸测量位置示意图

修改说明：支承块外形尺寸相对复杂，增加测量位置示意图有利于准确定位测量位置和测量基准。本次修改参考混凝土轨枕、双块式轨枕技术标准，增加了支承块外形尺寸测量位置示意图。该图在修改的表1附注a引出。

（10）增加4.10条

4.10 混凝土总碱含量、氯离子含量、三氧化硫含量应按 TB/T 3275 的规定进行检验。

修改说明：原标准检验规则中有此3项检验内容，而检验方法中未明确，因此增加本条文。

（11）增加4.11条

4.11 预埋铁座安装位置按表1所列项目进行检验。

修改说明：原标准检验规则中有关于预埋铁座的4项检验内容，而检验方法中未明确，因此增加本条文。

（12）4.9条

原条款：

4.9 支承块轨下截面静载抗裂强度应按TB/T 1879的规定进行检验，其中支距采用500mm，静载抗裂强度检验值为70kN。

修改为：

4.9 支承块轨下截面静载抗裂强度应按TB/T 1879的规定进行检验。其中轴重23t及以下客货共线铁路用支承块的检验支距采用500mm，硬橡胶垫的宽度为 100mm，静载抗裂强度检验值为70kN；其他轴重铁路支承块的检验支距采用600mm，硬橡胶垫的宽度为 80mm，静载抗裂强度检验值为85kN。

修改说明：支承块根据轴重分为两种，其检验荷载应该与适用设计轴重匹配。另外，由于支承块长轴尺寸不同，检验支承装置无法做到通用，因此分别给出了检验荷载、支距、硬橡胶垫块宽度。

（13）5.4条

原条款：

5.4 检验规则应按表2进行。

表2 支承块检验规则

| 序号 | 检查项目 | 判定规则 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 抽样数量和检验规则见表1。A类项别单项项点数的合格率为100%、B1类项别单项项点数的合格率不小于95%、B2类项别单项项点数的合格率不小于90%、C类项别各单项项点数之和的合格率不小于90%时，判为合格 | √ | √ |
| 2 | 外观质量 |  | √ | √ |
| 3 | 混凝土脱模强度 | 满足要求则为合格（出厂检验时，每养护窑检验一组混凝土脱模强度） | √ | √ |
| 4 | 28d混凝土抗压强度 | 满足要求则为合格（出厂检验时，每批检验一组28d混凝土抗压强度） | √ | √ |
| 5 | 28d混凝土弹性模量 | 满足要求则为合格（每10批检验一组28d混凝土弹性模量） | √ | - |
| 6 | 混凝土抗冻性 | 满足要求则为合格 | √ | - |
| 7 | 混凝土电通量 |  | √ | - |
| 8 | 混凝土总碱含量 |  | √ | - |
| 9 | 混凝土氯离子含量 |  | √ | - |
| 10 | 预埋铁座抗拔力 | 每批支承块中随机抽取3块，每块支承块上选取一个铁座进行试验 | √ | √ |
| 11 | 静载抗裂强度 | 每批支承块中随机抽取3块进行检验，每个支承块检验1个截面，所有受检截面不出现裂纹则判为合格；若有两个及以上受检截面出现裂纹。则判定为不合格；若有一个受检截面出现裂纹，则需要重新抽样复检，复检支承块的全部受检截面不出现裂纹则判为合格，否则，则判为不合格 | √ | √ |

修改为：

5.4 支承块的检验规则应符合表2和表3的规定。

表2 支承块外形尺寸和外观质量检验规则

| 序号 | 检查项目 |  | 检验规则 |  |  | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验水平 | 接受质量限AQL | 抽样方案 |  |  |
| 1 | 外形尺寸 | 支承块上长度（帽檐下） | S-4 | 2.5 | 一次抽样 | √ | √ |
| 2 |  | 支承块下长度 |  |  |  | √ | √ |
| 3 |  | 支承块上宽度（帽檐下） |  |  |  | √ | √ |
| 4 |  | 支承块下宽度 |  |  |  | √ | √ |
| 5 |  | 支承块帽下高度 |  |  |  | √ | √ |
| 6 |  | 支承块总高度（轨底中心线处） |  |  |  | √ | √ |
| 7 |  | 承轨台宽度 |  |  |  | √ | √ |
| 8 |  | 承轨面轨底坡 |  |  |  | √ | √ |
| 9 |  | 承轨面表面平整度(200mm范围内) |  |  |  | √ | √ |
| 10 |  | 支承块底面平面度（全底面） | I |  |  | √ | √ |
| 11 |  | 预埋铁座内侧面与支承块上表面长轴垂直度 | S-4 |  |  | √ | √ |
| 12 |  | 预埋铁座与支承块承轨面垂直度 |  |  |  | √ | √ |
| 13 |  | 预埋铁座内侧间距 | I |  |  | √ | √ |
| 14 |  | 预埋铁座支承面到支承块表面高度 |  |  |  | √ | √ |
| 15 | 外观质量 | 承轨部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） | I | 4.0 |  | √ | √ |
| 16 |  | 其他部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等） |  | 4.0 |  | √ | √ |
| 17 |  | 表面肉眼可见裂纹 |  | 0.40 |  | √ | √ |
| 18 |  | 标 志 |  | 0.40 |  | √ | √ |
| 19 |  | 支承块棱角破损、掉角 |  | 4.0 |  | √ | √ |

表3 支承块其他项目检验规则

| 序号 | 检查项目 | 检验规则 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土脱模强度 | 满足要求则为合格（出厂检验时，每养护池检验一组混凝土脱模强度） | √ | √ |
| 2 | 28d混凝土抗压强度 | 满足要求则为合格（出厂检验时，每批检验一组28d混凝土抗压强度） | √ | √ |
| 3 | 28d混凝土弹性模量 | 满足要求则为合格（每10批检验一组28d混凝土弹性模量） | √ | √ |
| 4 | 混凝土抗冻性 | 按TB/T 3275的规定进行，满足要求则为合格 | √ | - |
| 5 | 混凝土电通量 |  | √ | - |
| 6 | 混凝土总碱含量 |  | √ | - |
| 7 | 混凝土氯离子含量 |  | √ | - |
| 8 | 混凝土氯离子扩散系数 |  | √ | - |
| 9 | 混凝土三氧化硫含量 |  | √ | - |
| 10 | 预埋铁座抗拔力 | 每批支承块中随机抽取3块，每块支承块上选取一个铁座进行试验，满足要求则为合格 | √ | √ |
| 11 | 静载抗裂强度 | 每批支承块数量小于等于 1000 块时，抽取 3 块外观质量及外形尺寸检验合格的支承块；每批支承块数量在1001块至2000块时，抽取4块进行检验。每个支承块检验1个截面，所有受检截面在静载抗裂试验荷载值下不应出现裂纹，若有一个受检截面不符合规定，则需重新抽样复检，复检支承块的全部受检截面应符合规定。 | √ | √ |

修改说明：检验规则按通行的按接受质量限（AQL）重新编制。

（13）5.5条

原条款：

5.5 出厂检验所有检验项均满足要求，该批支承块出厂检验判为合格。在出厂检验中全部项目合格，但仅由表2中第1项和第2项判为不合格的支承块，允许工厂对该批支承块逐块检验、判定。型式检验所有检验项均满足要求，型式检验判为合格。

修改为：

5.5 出厂检验所有检验项均满足要求，该批支承块出厂检验判为合格。在出厂检验中全部项目合格，但仅由表3中检验项判为不合格的支承块，允许工厂对该批支承块逐块检验、判定。型式检验所有检验项均满足要求，型式检验判为合格。

修改说明：本次修改把原标准表2拆分为表2和表3，原条文的描述相应修改。技术内容未修改。

  - 本修改单参考《客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件暂行技术条件》（TJ/GW152-2016）和《30t轴重重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件技术条件》（Q/CR 510-2016 ）等技术规范，并结合铁路弹性支承块的应用实际编制。与Q/CR 510-2016 和TJ/GW152-2016相比，无重要技术差异

本修改单与《客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件暂行技术条件》（TJ/GW152-2016）和《30t轴重重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件技术条件》（Q/CR 510-2016 ）相比，没有重要技术差异。

  - 经起草组分析研究，没有与本修改单主要技术内容相关联的现行国家标准、行业标准。

4关键指标

4.1 适用范围

本标准适用于轴重小于或等于23t的客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用支承块，需补充25t轴重客货共线铁路、30t轴重重载铁路弹性支承块的技术要求。根据铁路工程建设需求，修改了适用范围，可涵盖当前铁路建设工程中客货共线铁路和重载铁路类型。

4.2 匹配的预埋铁座

本标准匹配的预埋铁座技术标准执行《弹性支承块式无砟轨道部件 第2部分：扣件》（TB/T3515.2-2018）。TB/T3515.2规定的扣件适用于轴重小于或等于23t的客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道，需满足本次修改拓展适用范围的要求。本次修改后，支承块预埋铁座应分别满足《弹性支承块式无砟轨道部件 第2部分：扣件》（TB/T3515.2-2018）和《30t轴重重载铁路弹条Ⅶ型扣件》（Q/CR481-2015）要求。这两个标准是按设计轴重界定扣件类型的。因此，本修改单提出：预埋铁座应满足设计轴重配套扣件的技术要求。

4.3 静载抗裂强度检验荷载

修改适用范围后，支承块根据轴重分为两种，其检验荷载应该与适用设计轴重匹配。本标准适用于轴重小于或等于23t的客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用支承块。是按25t轴重、支距500mm条件下的换算检验荷载。修改适用范围后，最大轴重增加到30t，需要根据30t轴重和检验装置支距换算检验荷载。本次修订参考了Q/CR510-2016中的检验荷载和检验支距。

5 有无重大分歧意见

无

6 其他应予说明的事项

本修改单未识别出相关专利。

修改单起草组

2023年9月